青岛市纸杯产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品抽取样品6包（每包不少于20个），其中3包作为检验样品，3包作为备用样品。

2 检验依据

表1  纸杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 3 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 4 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 7 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB/T 27590-2011纸杯

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 其他情况说明

不复检情形：依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物（大肠菌群、沙门氏菌、霉菌）项目不合格不复检。