附件2

交通运输部2022年度公路水路行业产品

（高密度聚乙烯硅芯塑料管）质量监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点 | 复查监督总体数（盘） | 复查抽样样本数（组） | 按标准JT/T 496-2018判定 |  |  | 按标准JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否合格（复查合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 复查合格样本数（组） | 复查不合格样本数（组） | 复查不合格项 |  |  |
|  | 河北润莹新型材料科技有限公司 | 生产企业库房 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 复查合格 | / |
|  | 湖北凯 乐科技股份有限公司 | 四川省宜威高速公路双河镇机电库房 | 18 | 3 | 3 | 0 | / | 复查合格 | 施工单位：中铁三局集团机务工程有限公司 |
|  | 贵州亚塑管业有限公司 | 生产企业库房 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 复查合格 | / |
| 注： 1、JT/T 496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |