市市场监管局发布

非医用口罩产品质量监督抽查分析报告

2022年4月，盐城市市场监督管理局委托盐城市纤维检验所，对盐城市非医用口罩产品进行了市级监督抽查。本次抽查非医用口罩10批次，合格10批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫、病毒等物质的作用，以纱布或经静电处理的无纺布等制成。

口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染病流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的防护作用。

（二）产业概况

1.产业分布

新型冠状肺炎病毒防控期间，非医用口罩需求量大幅提高。根据盐城市政府统一部署，盐城各县（市、区）部分纺织、服装企业转产非医用口罩，计有几十家相关企业。目前部分转产非医用口罩的企业已停产口罩产品。

2.销售渠道

销售渠道除了传统的药店、超市等实体店销售（药店销售的主要是医用口罩、超市等实体店主要销售的是非医用口罩），还增加了电商、微商等形式。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，生产企业8批次，销售企业2批次。标注GB 2626的产品2批次，标注团体标准的产品7批次（其中，标注T/CTCA 7-2019的产品3批次，标注T/CNTA55-2020 T/CNITA09104-2020的产品2批次，标注T/GDBX025-2020的产品2批次），标注企业标准的产品1批次（Q/SHSW025-2022）

表1 非医用口罩样品来源

| 抽查地区 | 样品来源 |  | 抽查批次数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产领域 | 销售领域 |  |
| 开发区 | 1 | / | 1 |
| 城南 | / | 1 | 1 |
| 盐都 | 1 | 1 | 2 |
| 亭湖 | 2 | / | 2 |
| 射阳 | 2 | / | 2 |
| 响水 | 2 | / | 2 |
| 合计 | 8 | 2 | 10 |

（二）检验检测项目概况

表2 非医用口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 关键设备/台数 | 检验过程是否电子影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 32610-2016 | GB/T7573 | 精密酸度仪/2 | 否 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 32610-2016 | GB/T2912.1 | 紫外分光光度计/1 | 是 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料a | GB/T 32610-2016 | GB/T17592 GB/T23344 | 气质联用仪/1 | 否 |
| 4 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T32610-2016中6.7 GB 2626-2019中6.5 | 口罩呼吸阻力测试仪/1 | 否 |
| 5 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T32610-2016中6.8 GB 2626中6.6 | 口罩呼吸阻力测试仪/1 | 否 |
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 | GB/T32610-2016中6.9 | 绳带强力试验机/1 | 否 |
| 7 | 头带 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019中6.11 | 绳带强力试验机/1 | 否 |
| 8 | 过滤效率b | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T32610-2016附录A GB 2626-2019中6.3 | 口罩过滤效率测试仪/1 | 否 |
| a.仅考核染色和印花部分 b.仅使用盐性介质测试。 |  |  |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次抽样主要为在盐城的生产企业（生产企业8家，销售企业2家），抽查地点是生产企业成品库和销售企业货架上的待销成品，抽检样品主要以无纺布、熔喷布为原料的非医用口罩产品。共计抽样10批次，检验项目为pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、吸气阻力、呼气阻力、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、头带、过滤效率。经检验全部合格。

表3 非医用口罩产品抽查地区分布、抽查批次数、合格批次情况表

| 产品名称 | 抽查地区 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非医用口罩 | 开发区 | 1 | 1 |
|  | 城南 | 1 | 1 |
|  | 盐都 | 2 | 2 |
|  | 亭湖 | 2 | 2 |
|  | 射阳 | 2 | 2 |
|  | 响水 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

（二）检验检测项目分析

1.按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求，确定本次监督抽查检验依据如下：

GB 2626-2019《呼吸防护—自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

相关的法律法规、部门规章和规范

团体标准及经备案现行有效的企业标准及产品明示的质量要求等。

2.产品检验项目概况

根据上述检验依据检测本次非医用口罩项目：pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料a、吸气阻力b、呼气阻力b、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、过滤效率b。经检验全部合格。

非医用口罩的品质和特性与其它产品一样，要严格把关原材料的选用、产品制造工艺的设计及控制，生产设备配置及流程和强化检测等环节。

四、消费提示

1.标识。非医用口罩产品标识应包括厂名厂址、产品名称、规格型号、生产或限用日期、执行的产品标准、警示用语等信息。

2.外观。建议选择外观整齐规则，口罩带连接牢固的产品。

3.选择产品时，应根据使用者，选择合适的规格型号；根据使用环境，选择不同过滤效果的产品；剧烈活动时，如必须佩戴口罩，应选择呼吸阻力低的产品。

4.口罩使用过程中，医用标准的防护口罩均有使用期限，口罩专人专用，人员间不能交叉使用；高风险人员在结束工作、中途进餐(饮水)、入厕等脱下防护装置后，重新进入需更换；口罩被患者血液、呼吸道/鼻腔分泌物、以及其他体液污染要立即更换；较高风险人员在接诊高度疑似患者后需更换。口罩佩戴前按规程洗手，佩戴时避免接触口罩内侧。口罩脏污、变形、损坏、有异味时需及时更换。

5.口罩保存、清洗和消毒：如需再次使用的口罩，可悬挂在洁净、干燥通风处，或将其放置在清洁、透气的纸袋中。大多数口罩都是通过静电吸附的原理来过滤细小尘埃和病菌的，静电会随时间的推移而衰减。因此，合格的非医用口罩需单独存放于干燥、卫生的环境之中，避免彼此接触，并标识口罩使用人员；自吸过滤式呼吸器(全面型或半面型)和动力送风过滤式呼吸器的清洗参照说明书进行；棉纱口罩可清洗消毒，其他口罩按说明书处理。