附件1：

2023年度电线电缆产品质量安全风险监测项目检测数据汇总表

| 序号 | 产品名称 | 受检企业 | 受检单位类型 | 检测结果 |  |  | 是否符合风险监测安全要求 | 是否存在产品质量安全风险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测项目 | 研判参考值 | 检测值 |  |  |  |
| 1 | 聚氯乙烯无护套电缆（红色） | 河南建业电缆电线有限公司 | 生产 | 导体电阻 | ≤1.83Ω/㎞ | 1.78 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 18.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 2 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆（黑色） | 平顶山市科睿新材料制造有限公司 | 生产 | 导体电阻 | ≤7.98Ω/㎞ | 白色：6.96 红色：6.93 蓝色：6.96 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥6.5 N/mm² | 白色：8.3. 红色：9.0 蓝色：9.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥200% | 白色：350 红色：375 蓝色：375 |  |  |  |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线(绿色) | 郏县蒋宏电料门市 | 销售 | 导体电阻 | ≤12.1Ω/㎞ | 11.3 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 17.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 175 |  |  |  |
| 4 | 固定布线用铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线（蓝色） | 郏县蒋宏电料门市 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.28 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥10.0 N/mm² | 16.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥150% | 200 |  |  |  |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线（绿色） | 郏县蒋宏电料门市 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.46 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 16.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 175 |  |  |  |
| 6 | 宇新线缆（绿色） | 郏县国柱五金店 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.92 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 125 |  |  |  |
| 7 | 宇新线缆（绿色） | 郏县国柱五金店 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.91 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 14.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 150 |  |  |  |
| 8 | 宇新线缆（黄色） | 郏县国柱五金店 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.55 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 14.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 175 |  |  |  |
| 9 | 聚乙烯绝缘电线（白色） | 康泰管业宝丰总代理 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 红色：4.87 蓝色：4.90 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 红色：9.0 蓝色：8.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 红色：75 蓝色：75 |  |  |  |
| 10 | 聚乙烯绝缘电线电缆（红/黄双色） | 康泰管业宝丰总代理 | 销售 | 导体电阻 | ≤13.3Ω/㎞ | 黄色：16.5 红色：16.6 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥10 N/mm² | 黄色：12.5 红色：12.9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥150% | 黄色：150 红色：175 |  |  |  |
| 11 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆（兰色） | 康泰管业宝丰总代理 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.20 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 14.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 200 |  |  |  |
| 12 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆（红色） | 康泰管业宝丰总代理 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.06 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 13.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 13 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆（红色） | 康泰管业宝丰总代理 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.45 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 16.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 175 |  |  |  |
| 14 | 聚氯乙烯绝缘电线（红色） | 叶县昆阳镇齐全五金电料门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.25 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 9.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 125 |  |  |  |
| 15 | 一般用途铜芯硬导体聚氯乙烯绝缘阻燃电线 （蓝色） | 叶县昆阳镇齐全五金电料门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤12.1Ω/㎞ | 11.7 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 15.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 200 |  |  |  |
| 16 | 一般用途铜芯硬导体聚氯乙烯绝缘阻燃电线 （红色） | 叶县昆阳镇齐全五金电料门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.29 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 14.9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 17 | 通用软电缆（黄色） | 叶县昆阳镇齐全五金电料门市部 | 销售 | 导体电阻 | / | 深黄：19.6 浅黄：19.5 | / | / |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | / | 深黄：9.3 浅黄：9.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | / | 深黄：300 浅黄：200 |  |  |  |
| 18 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（红色） | 叶县昆阳镇祖志电料批零部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.83 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 17.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 200 |  |  |  |
| 19 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（蓝色） | 叶县昆阳镇祖志电料批零部 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.77 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 14.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 125 |  |  |  |
| 20 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（双色） | 叶县城关乡许杰电料零售店 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.52 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 125 |  |  |  |
| 21 | 聚氯乙烯绝缘电线（黄色） | 叶县城关乡许杰电料零售店 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 6.98 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 100 |  |  |  |
| 22 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线（红色） | 舞钢市悦洲五金机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.04 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 19.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 275 |  |  |  |
| 23 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线（蓝色） | 舞钢市悦洲五金机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.14 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 18.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 250 |  |  |  |
| 24 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 （黄色） | 舞钢市悦洲五金机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 7.10 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 18.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 25 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 （绿色） | 舞钢市悦洲五金机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.48 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 17.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 26 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（白色） | 鲁山县建文机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 红色：6.98 黑色：7.10 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 红色：9.8 黑色：8.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 红色：100 黑色：200 |  |  |  |
| 27 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（绿色） | 鲁山县建文机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.52 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 17.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 200 |  |  |  |
| 28 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（白色） | 鲁山县建文机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.27 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 14.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 150 |  |  |  |
| 29 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（红色） | 鲁山县建文机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.17 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 18.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 30 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（蓝色） | 鲁山县建文机电商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.48 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 18.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 31 | 绝缘电线（红色） | 恒通五金机电批发城 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.43 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 11.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 150 |  |  |  |
| 32 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆（红色） | 鲁山县玉通五金电料商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.24 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 17.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 250 |  |  |  |
| 33 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆（蓝色） | 鲁山县玉通五金电料商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.22 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 17.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 250 |  |  |  |
| 34 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆（黄色） | 鲁山县玉通五金电料商行 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.36 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 17.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 275 |  |  |  |
| 35 | 聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电线电缆（蓝色） | 平顶山市卫东区嘉昌电缆五金机电经营部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.16 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 16.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 150 |  |  |  |
| 36 | 聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电线电缆（红色） | 平顶山市卫东区嘉昌电缆五金机电经营部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.24 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 18.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 37 | 聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电线电缆（黄色） | 平顶山市卫东区嘉昌电缆五金机电经营部 | 销售 | 导体电阻 | ≤12.1Ω/㎞ | 11.6 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 15.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 150 |  |  |  |
| 38 | 聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电线电缆（红色） | 平顶山市卫东区嘉昌电缆五金机电经营部 | 销售 | 导体电阻 | ≤12.1Ω/㎞ | 11.7 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 16.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 150 |  |  |  |
| 39 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（绿色） | 卫东区众航金水电缆销售部 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.44 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 15.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 200 |  |  |  |
| 40 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（蓝色） | 卫东区众航金水电缆销售部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.10 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 13.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 175 |  |  |  |
| 41 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（红色） | 卫东区众航金水电缆销售部 | 销售 | 导体电阻 | ≤12.1Ω/㎞ | 11.3 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 16.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 42 | 聚氯乙烯绝缘无护套软线（蓝色） | 兴盛五金建材水暖机电门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤3.08Ω/㎞ | 3.03 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 12.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 125 |  |  |  |
| 43 | 聚氯乙烯绝缘无护套软线（红色） | 兴盛五金建材水暖机电门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤3.08Ω/㎞ | 3.01 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 13.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 125 |  |  |  |
| 44 | 国标铝护套（白色） | 兴盛五金建材水暖机电门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 黑色：4.96 棕色：5.01 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 黑色：13.1 棕色：12.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 黑色：600 棕色：650 |  |  |  |
| 45 | 聚氯乙烯绝缘无护套软铜线（红色） | 平顶山市石龙区艳利管道水暖建材门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 8.52 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 11.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 100 |  |  |  |
| 46 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（红色） | 平顶山市石龙区艳利管道水暖建材门市部 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.28 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 13.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 47 | 聚氯乙烯绝缘电线（绿色） | 恒通五金机电批发城 | 销售 | 导体电阻 | ≤4.61Ω/㎞ | 4.49 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 15.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 200 |  |  |  |
| 48 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线（红色） | 恒通五金机电批发城 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.36 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 16.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |
| 49 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线（黄色） | 恒通五金机电批发城 | 销售 | 导体电阻 | ≤7.41Ω/㎞ | 7.35 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 N/mm² | 16.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 225 |  |  |  |

注：受检单位类型可选择填写为生产、销售、使用三种。

附件2

2023年度燃煤产品质量安全风险监测项目检测数据汇总表

| 序号 | 产品名称 | 受检企业 | 受检单位类型 | 检测结果 |  |  | 是否符合风险监测安全要求 | 是否存在产品质量安全风险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测项目 | 研判参考值 | 检测值 |  |  |  |
| 1 | 商品煤 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.36 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.64 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.14 |  |  |  |
| 2 | 商品煤 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.34 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.27 |  |  |  |
| 3 | 商品煤 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.32 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.46 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.26 |  |  |  |
| 4 | 商品煤 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.42 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.14 |  |  |  |
| 5 | 商品煤 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.37 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.01 |  |  |  |
| 6 | 商品煤 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.43 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 21.95 |  |  |  |
| 7 | 商品煤 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.42 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.02 |  |  |  |
| 8 | 商品煤 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.39 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 21.92 |  |  |  |
| 9 | 商品煤 | 河南大地水泥有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.30 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.42 |  |  |  |
| 10 | 商品煤 | 河南大地水泥有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.29 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.66 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.40 |  |  |  |
| 11 | 商品煤 | 河南大地水泥有限公司 | 使用 | 全硫(%) | ≤1.00 | 0.34 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 灰分(%) | ≤32.00 | 29.42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低位发热量（MJ/kg） | ≥18.00 | 22.20 |  |  |  |

附件3：

2023年度民用型煤产品质量安全风险监测项目检测数据汇总表

| 序号 | 产品名称 | 受检企业 | 受检单位类型 | 检测结果 |  |  | 是否符合风险监测安全要求 | 是否存在产品质量安全风险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测项目 | 研判参考值 | 检测值 |  |  |  |
| 1 | 民用型煤 | 平顶山市大有清洁能源有限公司 | 生产 | 全硫(%) | ≤0.50 | 028 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 10.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 24.07 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 1928 |  |  |  |
| 2 | 民用型煤 | 平顶山市大有清洁能源有限公司 | 生产 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.35 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 8.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 23.3. |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2514 |  |  |  |
| 3 | 民用型煤 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司 | 经销 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.26 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 8.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 23.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2740 |  |  |  |
| 4 | 民用型煤 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司 | 经销 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.28 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 8.24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 22.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2900 |  |  |  |
| 5 | 民用型煤 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司杨庄镇分公司 | 经销 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.34 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 8.12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 22.77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2692 |  |  |  |
| 6 | 民用型煤 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司杨庄镇分公司 | 经销 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.32 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 7.74 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 22.55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2538 |  |  |  |
| 7 | 民用型煤 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司杨庄镇分公司 | 经销 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.30 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 8.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 22.55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2771 |  |  |  |
| 8 | 民用型煤 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司杨庄镇分公司 | 经销 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.32 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 7.86 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 22.26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2896 |  |  |  |
| 9 | 民用型煤 | 宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司周庄分公司 | 经销 | 全硫(%) | ≤0.50 | 0.34 | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  | 挥发分(%) | ≤10.00 | 7.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干基高位发热量(MJ/kg) | ≥21.00 | 22.24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷压强度（干型煤）(N) | ≥600 | 2625 |  |  |  |