上海市市场监管局发布木家具监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对奉贤、徐汇、宝山等9个区域以及东方购物、天猫2家网络平台41家企业销售的45个品牌45批次木质家具进行了监督抽查。经检测，有15批次不合格，不合格检出率为33.3%。检测项目涉及金属拉手耐腐蚀性等7大类。本次抽查不合格项目为甲醛释放量、结构安全、标识与实物一致性、表面理化性能、木工要求、力学性能6项。

一是甲醛释放量不合格，有2批次。如上海谨泽家具有限公司在好饰家（徐汇店）销售的标称由广州九州家具有限公司生产（或供货）的“”牌床头柜（板木家具）（型号规格：A10，50cm×50cm×42cm；生产日期/批号：2023.3.1），甲醛释放量实测值为3.5㎎/L（标准值应≤1.5㎎/L）,与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，容易危害人身健康。

二是结构安全不合格，有2批次。如上海盛地家居有限公司在徐汇盛源大地销售的标称由上海松兰山木业有限公司生产（或供货）的“”牌床边柜（实木类家具）（型号规格：500mm×400mm×500mm；生产日期/批号：2022.12），抽屉实测无防拉脱装置（标准要求抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置），与标准要求不符。该指标不合格，使用中抽屉易掉落，存在安全隐患。

三是表面理化性能（漆膜抗冲击）不合格，有1批次。上海唐甬木业有限公司在好饰家（徐汇店）销售的标称由其生产（或供货）的“”牌床边柜（实木类家具）（型号规格：16A，560mm×420mm×650mm；生产日期/批号：2022.12），漆膜抗冲击实测值为4级（标准值应≥3级），与标准要求不符。该指标不合格，直接影响使用的感观效果。

四是木工要求不合格，有1批次。如上海市宝山区达良家具经营部在东明家具市场销售的标称由上海荣沃家具厂生产（或供货）的“”牌床头柜（人造板家具）（型号规格：450mm×400mm×490mm；生产日期/批号：2023.6.10），人造板部件有非交接面未进行涂饰或封边处理（标准要求应进行涂饰或封边处理），与标准要求不符。该指标不合格，板材容易受潮，也影响产品美观效果。

五是力学性能不合格，有9批次，其中椅子向前倾翻不合格，有1批次；桌类垂直加载稳定性不合格，有1批次；桌类垂直和水平加载稳定性不合格，有4批次；推拉构件强度不合格，有4批次。如上海市浦东新区三林镇欧意风家具店在欧亚美（浦东店）销售的标称由上海市奉贤区欧意风家具厂生产（或供货）的“”牌圆几（型号规格：440mm×550mm，HT2018；生产日期/批号：2023.6），桌类垂直加载稳定性、桌类垂直和水平加载稳定性实测均有倾翻现象（标准要求应无倾翻现象），与标准要求不符；上海逸涵木业有限公司在天猫销售的标称由其生产（或供货）的“”牌床头柜（实木类家具）（型号规格：MS-045，50cm×45cm×58cm），在推拉构件强度试验中，抽屉导轨有变形和损坏（标准要求所有零部件应无断裂和豁裂；应无影响使用功能的磨损和变形）。力学性能不合格，产品稳定性存在问题，另外抽屉导轨容易损坏，影响使用寿命。

六是标识与实物一致性不合格，有3批次。如上海悦览锦华家居有限公司在乐迎门（松江店）销售的标称由临沂久典家具有限公司生产（或供货）的“”牌床头柜（实木类家具）（型号规格：MZ-305，550mm×450mm×520mm；生产日期/批号：2023.4），屉面板企业明示为核桃木，实测有杨木，企业明示与实测不符。该指标不合格，容易误导消费	。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购木家具时，应注意以下几点：

一、不要被华丽的图案和精美的雕刻装饰所迷惑，还需注意查看细部的品质，观察抽屉、门等部件的安装是否平整、对齐，面板等可视部件借用自然光观察是否有划痕、印记。用手压一压抽屉面板上部，观察抽屉滑道是否牢固结实，质量较好的滑道在受力情况下不会出现变形或明显的抽屉下垂，也不会发出异样响声。

二、建议和销售企业确认木家具的材料构成，用料是否使用了人造板，尤其是红木家具，更应确认名贵木材的树种名称，并在合同上标明。

三、建议妥善保管发票、产品使用说明、合格证明和质保卡，便于后期家具维护、保修。