市市场监管局发布

阻燃胶合板产品质量监督抽查分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托江苏省产品质量监督检验研究院组织实施阻燃胶合板产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到3批次，经检验合格3批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

随着木材工业的持续发展，人造板应用范围的扩大，越来越多的实木制品由人造板替代，其制品也为消费者广泛接受。木质人造板大致可分为胶合板、刨花板、纤维板、细木工板等，产品主要用于家具制造业、建筑业、交通运输业、包装材料以及民用器材等行业中。

人造板，以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材。主要包括胶合板、刨花(碎料)板和纤维板等三大类产品。在胶合板、纤维板、刨花板的发展过程中，胶合板的发展历史是最长的，阻燃胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，对单板进行阻燃处理后再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。胶合板具有许多优良的性能，如容量小、比强度高、加工相对容易，且能保持天然木材的花纹、质感，同时胶合板在几种常用材料的加工能耗和温室气体排放量中是较低的，在环境保护愈来愈受到重视的今天，这也是胶合板的自身优势之一，所以胶合板在人造板中一直占据重要地位，在建筑物内装修、家具制作、包装等方面被广泛应用。

易燃性是普通胶合板的致命弱点，建筑，船和车等内部装修重要部位所用木质材料都要求达到一定的难燃等级，一旦发生火灾，将会产生大量的浓烟和有毒有害气体，火灾蔓延迅速，结构瞬间垮塌，极易造成人员伤亡和财产损失，因此使其在许多领域的使用上受到限制。2021年，应急管理部就颁布的 《高层民用建筑消防安全管理规定》第14条明确规定，高层民用建筑的业主、使用人不得擅自变更建筑使用功能、改变防火防烟分区，不得违反消防技术标准使用易燃、可燃装修装饰材料。近年，国家标准GB 50354-2005《建筑内部装修设计防火施工及验收规范》明确规定胶合板被列为B1级难燃材料，必须进行阻燃处理才能使用。

难燃人造木质板材的要求来看，标称阻燃胶合板、难燃胶合板等名称的板材可认为应达到GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》对应的平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)或B1(C)，《难燃胶合板》GB/T 18101-2013中对难燃胶合板燃烧性能项目有要求。

（二）产业概况

阻燃板大多用于公共场合，尤其是人流量较大或密度较大的地方。比如宾馆、酒店、KTV等娱乐场所；医院、学校、办公楼、体育场更衣室、火车站、汽车站等公共张合；另外还有些家庭在装修时也会选择阻燃板，比如厨房、阳台等容易遇见明火的地方。

- 1.产业分布

胶合板是我国人造板中的传统产品，也是产量和市场份额最大的产品。经过几十年的发展，胶合板发展成为我国人造板产业中的主导产品之一。据统计，截至2022年底，全国保有胶合板类产品生产企业10800余家，总生产能力约2.08亿立方米/年。其中山东、广西和江苏省的企业数量和产能表现较为优异。

2.销售渠道

阻燃胶合板企业通过发展经销商、代理商的模式，盐城胶合板主要集中在大市场、装饰城。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样3批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  阻燃胶合板样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阻燃胶合板 | 实体店 | 购样 | 3 |

（二）检验检测项目概况

本次阻燃胶合板产品质量监督抽查检验项目及依据详见表2。

表2  检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阻燃胶合板 | 单体燃烧 | GB 8624-2012 | GB/T 20284-2006 |
|  | 可燃试验 | GB 8624-2012 | GB/T 8626-2007 |
|  | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表3  不同抽样区域抽查情况分析

| 抽样来源 | 抽样区域 | 抽样批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体店 | 盐都区 | 3 | 3 | 0 |
| 合计 |  | 3 | 3 | 0 |

- 2.按价格区间

表4  不同价格区间抽查情况分析

| 抽样来源 | 价格区间（元） | 抽样批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体店 | ≤100 | 2 | 2 | 0 |
|  | ＞100 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 |  | 3 | 3 | 0 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查共抽查3批次阻燃胶合板，经检验均合格。阻燃胶合板通常燃烧性能为B1级。依据标准为GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，本次监督抽查检测项目为GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007、GB/T 20285-2006的燃烧性能。阻燃胶合板在烧破阻燃层后往里烧实木层，厚度大于15mm的板材较厚，阻燃层多，难烧穿，燃烧失重小，厚度小于9mm阻燃胶合板最薄最易烧穿，9mm和12mm 厚板材次之烧穿后板材与外界的空气接触量增大，板材都处于燃烧，失重较大，而9mm和12mm厚阻燃胶合板失重相对较大，因此9mm，12mm厚阻燃胶合板 FIGRA值，总热释放量THR相对较大，其阻燃性能不及15mm厚阻燃燃胶合板。因此此次监督抽查仅对单体，可燃性项目进行检验检测和判定。

四、消费提示

1.购买具有一定生产规模企业的产品；

2.购买具有明确执行标准的合格产品。