市市场监管局发布

水泥产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施水泥产品市级监督抽查。本次抽查计划12批次，抽到12批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料，水泥浆体能通过水化胶凝过程将砂、石等不同粒径骨料制成硬化建筑材料，其不仅强度高，还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。因此，水泥作为国家基本建设中的重要建筑原料，广泛应用于工业及民用建筑、水利工程、道路施工和国防等工程。水泥的工艺使用性能及环保指标优劣直接影响到建筑工程质量寿命，进而影响周边区域公共安全和人身财产安全，因此国家对水泥产品实行强制性生产许可证管理制度。

（二）产业概况

1.产业分布

江苏省现有水泥获证生产企业为143家，生产类型以带水泥旋窑生产熟料的水泥生产厂和购进原料进行粉磨生产水泥的水泥粉磨厂为主。江苏省熟料生产线共46条，产能主要集中在常州、南京、无锡、徐州、镇江市，熟料产能占全省熟料产能的94%；粉磨产能主要集中在常州、无锡、徐州、盐城、镇江、南京、苏州等七市粉磨产能占全省粉磨产能的75%。得益于国家供给侧结构性改革的政策推进，江苏省各地市对辖区内产业结构做了进一步的优化重整，关停工艺落后的小规模水泥企业的同时，鼓励大型水泥集团企业进行生产资料、设备工装、人才技术等生产资源的有效集中布局，进而提升本地区水泥产品的整体技术含量和质量水平。目前，无锡、徐州和常州的水泥获证生产企业相对集中，企业数量分别为28家、17家和14家，省内其他10个地市的水泥生产企业则作平均分布，企业数量在6-12家左右。

水泥产业属于江苏省政府支柱产业，同时在部分地级市政府的产业布局中也占有一席之地，如水泥为主的建材产业即为徐州市六大千亿级产业之一。目前，江苏省已将水泥纳入产品质量重点监管目录，以确保全省水泥的质量稳定。

盐城共有生产企业12家，其中盐都区1家、亭湖区1家、大丰区2家、东台市2家、建湖县2家、阜宁县2家、滨海1家、响水县1家。

2.销售渠道

目前盐城市场上主流品牌有“磊达”、“海螺”等，水泥销售渠道主要包括水泥产业链下端企业及中小建筑工程用户散装订购、水泥建材门店零售等渠道，近年淘宝为主的电商平台上出现了一定数量的装饰水泥代理商网店，但实际调研发现多为建筑用砂浆产品且占比较小。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次计划抽查水泥12批次，实际抽到12批次，均在生产企业中抽取，具体情况见表1。

表1 水泥样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用硅酸盐水泥 | 生产企业 | 抽样 | 12 |

（二）检验检测项目概况

本次抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据详见表2。

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |  |
|  | 氧化镁 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |  |
|  | 氯离子 | GB175-2023 | GB/T176-2017 |  |
|  | 凝结时间 | GB175-2023 | GB/T1346-2011 |  |
|  | 安定性 | GB175-2023 | GB/T1346-2011 |  |
|  | 强度 | GB175-2023 | GB/T17671-2021 |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查共抽12批次产品，经检验未发现不合格。

1.按抽查地区

表3 不同地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 东台市 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |
| 阜宁县 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 响水县 | 1 | 0 |
| 建湖县 | 2 | 0 |
| 亭湖区 | 1 | 0 |

2.按不同规格

表4 不同规格型号抽查结果

| 规格型号 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| P•O 42.5 | 1 | 0 |
| P•C 42.5 | 10 | 0 |
| P•Ⅱ 52.5 | 1 | 0 |

3.按企业规模

表5 不同企业规模抽查结果

| 企业规模 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 大型 | 2 | 0 |
| 中型 | 8 | 0 |
| 小型 | 2 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次监督抽查共抽查水泥12批次，经检验未发现不合格。

本次监督抽查对三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度等六个项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。

2.容易出现不合格的项目分析

2.1三氧化硫。如果水泥中含有过量的三氧化硫，水泥水化后发生反应则在硬化的水泥体中形成针棒状的钙矾石晶体，造成水泥石的膨胀引起水泥安定性不良。

2.2氧化镁。水泥中氧化镁含量过高时，其中未化合的游离氧化镁水化速度。缓慢且会造成体积膨胀，引起安定性不良，这会造成硬化后的水泥石结构破坏。因此，要严格控制水泥中氧化镁的含量。

2.3氯离子。氯离子含量是近三年水泥产品及商品质量监督监测中出现不合格最多的项目，分析主要原因是企业在生产过程中使用氯盐或含氯盐的助磨剂，对进厂原材料的氯离子含量不控制，氯离子检测不规范或不检测造成的。水泥中氯离子超标易对钢筋混凝土结构中的钢筋骨架产生电化学腐蚀，严重影响工程的后期耐久性能和安全性能。

四、消费提示

1.审核企业提供的有关生产和销售的有效证件。国家对水泥产品的生产实行生产许可证制度，只有获得该证的企业才具有生产和销售水泥的资格，任何单位和个人不得伪造、转让和冒用。

2.注意水泥的包装。水泥外包装上应清楚标明产品名称、生产厂家名称和地址、出厂编号、执行标准、净含量、等级、生产许可证编号和强度等级等。其中硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的两侧印刷采用红色，矿渣硅酸盐水泥的两侧印刷采用绿色；火山灰硅酸盐、粉煤灰硅酸盐和复合硅酸盐水泥的两侧印刷采用黑色或蓝色。散装运输时应提交与袋装标志相同内容的卡片。消费者应根据使用需求选购。

3.注意水泥的有效期。水泥的安定性项目受存放时间影响较大。检验原理是在饱和水蒸气条件下提高温度和压力使水泥中的方镁石在较短的时间内绝大部分水化，用试件的形变来判断水泥浆体积安定性。超过有效期的水泥安定性大幅下降，影响建筑质量。

4.购买时注意水泥粉末质量。正常情况下，用手指捻水泥粉，感到有少许细、砂、粉的感觉。色泽是深灰色或深绿色。无受潮结块现象。反之，消费者应谨慎购买。

5.施工过程中判断水泥质量。如果在施工过程中用水泥浇灌的混凝土出现松软的感觉，应及时更换水泥。因为合格水泥浇灌的混凝土是坚硬刺手的感觉。如果铺装的陶瓷砖在一天后仍能被轻松取下，同样表明水泥质量不合格。消费者应根据施工情况持续关注水泥质量，必要时更换水泥。