市市场监管局发布

建筑用砂产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施建筑用砂产品市级监督抽查。本次抽查计划7批次，抽到7批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

建筑用砂分为：①以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；②硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；③上两者的混合物，称混合砂。机制砂和混合砂又统称为人工砂。混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30%～60%。另外还用以制灰砂砖、建筑砂浆。

（二）产业概况

1.产业分布

长江中上游及支流、东北、福建等地为我国主要的建筑用砂（机制砂）产地，约占全国总供应量的80%。江苏砂石缺口1.2亿吨，在共抓长江大保护的形势下，天然砂逐渐取消，机制砂在镇江等地都有企业投入生产，逐渐弥补江苏砂石缺口。

2.销售渠道

目前盐城市内没有建筑用砂生产企业，建筑用砂主要通过滨海港、大丰港等大型海港运输到盐城各大混凝土企业、砂浆企业、房地产工地等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共7批次，实际抽到样7批次，全部在实体店抽取。具体情况见表1。

表1 建筑用砂样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用砂 | 实体店 | 购样 | 7 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用砂 | 泥块含量 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |
|  | 表观密度 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |
|  | 松散堆积密度 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |
|  | 空隙率 | GB/T 14684-2022 | GB/T 14684-2022 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 射阳县 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 东台市 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |

2.按不同规格

表4 按不同规格分析抽查结果

| 规格型号 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 中砂 Ⅲ类 | 6 | 0 |
| 细砂 Ⅲ类 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次监督抽查共抽查建筑用砂7批次，经检验未发现不合格。本次对泥块含量、表观密度、松散堆积密度、空隙率这四个项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。

2.容易出现不合格的项目分析——泥块含量

建筑用砂中泥块含量属于有害物质。泥会粘在砂颗粒表面，影响水泥与建筑用砂的结合，泥块会造成混凝土中存在局部脆弱部位，影响混凝土的力学性能、耐久性等。因此泥块含量指标属于限量指标。

四、消费提示

1.供应商应委托有资质的第三方检测机构对每批次建筑用砂进行检测。

2.供应商或生产单位检测时发现不合格建设用砂，应在24小时内将相关情况报告所在地建设行政管理部门。