市市场监管局发布

头盔产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施头盔产品市级监督抽查。本次抽查计划11批次，抽到11批次，经检验不合格2批次，不合格项目为佩戴装置强度、耐穿透（低温）。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

摩托车、电动自行车乘员头盔是指在事故中降低摩托车、电动自行车乘员头部伤害的装具。其主要功能是当电动自行车或摩托车发生碰撞事故时能有效地保护驾乘人员头部，减轻激烈碰撞时带来的强大冲击力或防止尖锐物体直接刺入头部，以保证驾乘人员的生命安全。

头盔按适用对象分为A类和B类。A类为摩托车乘员头盔，适用于摩托车乘员和电动自行车乘员；B类为电动自行车乘员头盔，仅适用于电动自行车乘员。按形状分为1型、2型、3型。1型为全盔，2型为3/4半盔、3型为1/2半盔。

（二）产业概况

1.产业分布

头盔企业主要分布在东部沿海省份，特别是浙江省温州市和广东省。其中温州地区的头盔生产企业最为集中，温州市头盔生产和品牌建设处在国内中上游水平；广东省是改革开放最早的地方，外资最先在广东投资生产，企业生产水平一直比较高，主要有永恒YOHE、鹏程MHR等知名品牌。

江苏省是经济大省，头盔销售业和电商产业都非常发达，但生产企业很少。

2.销售渠道

目前市场上主流品牌有永恒YOHE、鹏程MHR、Tanked Racing（坦克头盔）、HJC洪进、瑞狮ZEUS、野马YEMA等。主要销售渠道为专卖店、电商平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共11批次，实际抽到样11批次，均在实体店抽取，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摩托车、电动自行车乘员头盔 | 实体店 | 购样 | 11 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 | — |
| 2 | 护目镜可见光透过率 | GB 811-2022 | GB/T 2410-2008 | — |
| 3 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 | — |
| 4 | 佩戴装置强度 | GB 811-2022 | GB 811-2022 | — |
| 5 | 耐穿透（低温） | GB 811-2022 | GB 811-2022 | — |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查样品均从实体店抽取，共抽查11批次，具体抽检情况见表3。

表3 按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 11 | 2 |
| 合计 | 11 | 2 |

2.按抽样地区

表4 按抽样地区分析抽查结果

| 抽样地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖 | 1 | 0 |
| 射阳 | 1 | 0 |
| 开发区 | 1 | 0 |
| 建湖 | 1 | 0 |
| 盐都 | 1 | 0 |
| 阜宁 | 1 | 0 |
| 大丰 | 1 | 1 |
| 东台 | 2 | 0 |
| 响水 | 1 | 1 |
| 滨海 | 1 | 0 |
| 合计 | 11 | 2 |

3.按适用对象

表5 按适用对象分析抽查结果

| 适用对象 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| A类盔 | 10 | 2 |
| B类盔 | 1 | 0 |
| 合计 | 11 | 2 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查摩托车、电动自行车乘员头盔产品11批次，不合格2批次，不合格项目为佩戴装置强度、耐穿透（低温）。

2.不合格项目分析

a) 佩戴装置强度。GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》标准规定，系带伸长量不应超过25mm；不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象。如果佩戴装置强度不合格可能导致头盔移位甚至脱落，从而不能有效保护头部。本次抽查有1个批次的产品佩戴装置强度项目不合格。

b) 耐穿透（低温）。GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》标准规定，钢锥不应穿透头盔与头型产生接触。耐穿透项目主要反映头盔遇到尖锐物时，防止穿透对头部造成伤害的能力。不合格头盔在佩戴者行车过程中对可能存在的尖锐物撞击难以起到保护作用，头盔会被击穿损伤，严重时尖锐物会刺伤佩戴者头部。本次抽查有1个批次的产品耐穿透（低温）项目不合格。

3.不合格问题的主要原因

本次抽查摩托车、电动自行车乘员头盔产品共计11批次，发现2批次产品不合格。主要原因是不合格产品的生产企业管理人员缺乏对国家标准和产品质量法律法规的学习，质量意识淡薄，不能严格按照标准和行业的有关规定组织生产，产品存在一定的安全隐患。

抽查的销售企业安全管理意识淡薄，产品质量鉴别能力不足，缺少必要的检验手段，对产品进货把关不严，不能严格按标准进行进货检验。

四、消费提示

1.不要购买“三无”头盔，这类头盔不仅质量无法保证，一旦发生伤害事故，消费者难以维权。注意产品外包装上标志和使用说明，在包装上寻找警示信息或其他安全信息，如年龄警示标语、特定危险的警示标语、制造商或销售商的名称及地址、商标、执行标准等。对于无警示标识、无品牌型号、无适用年龄段标注、无执行标准、无使用说明，应避免购买。

2.看品牌。选择三包承诺较好的品牌。

3.购买头盔时，要拿在手中，前后左右分别用力按压内部，看头盔是否容易变形，如果轻易变形，则说明头盔强度不够，无法起到足够的保护作用。

4.要注意头盔的舒适性。购买头盔时一定要进行试戴，感受大小和形状是否符合自己，头盔太大，则容易脱落，起不到保护作用，太小则不舒适，影响驾乘。

5.对系带等佩戴装置及护目镜也要进行检查，保证头盔完好无损。

6.要发票。在购买时应索要发票，以便出现问题进行维权。