市市场监管局发布

建筑用碎石产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施建筑用碎石产品市级监督抽查。本次抽查计划7批次，抽到7批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

建筑用卵石和碎石按技术要求分为三类：Ⅰ类，宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类，宜用于强度等级C30一C60及抗冻抗渗及其他要求的混凝土；Ⅲ类，宜用于强度等级小于C30的混凝土。

鹅卵石：由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。天然鹅卵石8-10cm还可用于建筑行业，建筑填充、铺地、鹅卵石墙装饰等。

碎石：天然岩石、卵石或矿山废石经机械破碎、筛分制成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。天然岩石或卵石经机械破碎、筛分制成的， 粒径大于4.75mm的岩石颗粒。

（二）产业概况

1.产业分布

长江中上游及支流、东北、福建等地为我国主要的建筑用碎石产地，约占全国总供应量的80%。江苏砂石缺口1.2亿吨，在共抓长江大保护的形势下，天然碎石逐渐取消，建筑用碎石在沿江等地都有企业投入生产，逐渐弥补江苏砂石缺口。

2.销售渠道

目前盐城市内没有建筑用卵石、碎石生产企业，建筑用卵石、碎石主要通过滨海港、大丰港等大型海港运输到盐城各大混凝土企业、砂浆企业、房地产工地等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共7批次，实际抽到样7批次，全部在实体店抽取。具体情况见表1。

表1 建筑用碎石样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用 碎石 | 实体店 | 购样 | 7 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用 碎石 | 泥块含量 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |
|  | 表观密度 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |
|  | 连续级配松散堆积空隙率 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |
|  | 吸水率 | GB/T 14685-2022 | GB/T 14685-2022 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区分析抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 射阳县 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 东台市 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |

2.按不同规格

表4 按不同规格分析抽查结果

| 规格型号 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 26.5mm Ⅲ类 | 3 | 0 |
| 5-25mm Ⅲ类 | 4 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次监督抽查共抽查建筑用碎石7批次，经检验未发现不合格。本次对泥块含量、表观密度、连续级配松散堆积空隙率、吸水率这四个项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。

2.容易出现不合格的项目分析——泥块含量

建筑用碎石中泥块含量属于有害物质。泥会粘在建筑用碎石颗粒表面，影响水泥与建设用碎石的结合，泥块会造成混凝土中存在局部脆弱部位，影响混凝土的力学性能、耐久性等。

四、消费提示

1.每批次建筑用碎石使用前，使用单位应核对建筑用碎石质量保证书信息，并对碎石中的泥块含量等主要指标进行检测，检测合格后方可使用。

2.供应商应委托有资质的第三方检测机构对每批次建筑用碎石进行检测。