市市场监管局发布

学生作业本产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施学生作业本产品市级监督抽查。本次抽查计划16批次，抽到16批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

作业本是学生的日常学习用品之一，是中小学生与教学配套使用的簿（本）册，属于课业簿册产品。作业本作为学生学习和教师教学的必备学习用品，日常的作业书写、批改和课堂笔记均离不开它。作业本按装订形式分为铁钉本、胶装本、缝线本、线圈本4大类。

（二）产业概况

1.产业分布

江苏省生产企业数量少，主要分布在苏州，有真彩文具股份有限公司、马培德办公用品制造有限公司等。

2.销售渠道

市场上作业本的主流品牌有得力、广博、晨光、长江纸业等。主要销售渠道有政府统一招标采购，书店、超市、文具用品商店、办公用品商店、批发市场等实体店，淘宝、天猫、京东、苏宁易购、1号店等电商平台。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共16批次，实际抽到样16批次，其中实体店14批次，电商平台2批次，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生作业本 | 实体店 | 购样 | 14 |
|  | 电商平台 | 购样 | 2 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装订质量 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.1 | — |
| 2 | 破页 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.3 | — |
| 3 | 脏迹 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.4 | — |
| 4 | 白页 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.5 | — |
| 5 | 印划线 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.6 | — |
| 6 | 张数 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.7 | — |
| 7 | 断线 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.8 | — |
| 8 | 偏斜 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.9 | — |
| 9 | 封面/封底 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.10 | — |
| 10 | 套印偏差 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.11 | — |
| 11 | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.13 | — |
| 12 | 装订偏差 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.14 | — |
| 13 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.15 | — |
| 14 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 6.17 | — |
| 15 | 亮度（白度） | QB/T 1437-2014 | GB/T 7974-2013 | — |
| 16 | 标志 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 8.1 | — |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查样品均从流通领域抽取，共抽查16批次，经检验未发现不合格，具体抽检情况见表3。

表3 按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 14 | 0 |
| 电商平台 | 2 | 0 |
| 总计 | 16 | 0 |

2.按抽样地区

表4 按抽样地区分析抽查结果

| 抽样地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 2 | 0 |
| 阜宁 | 2 | 0 |
| 射阳 | 2 | 0 |
| 大丰 | 2 | 0 |
| 响水 | 2 | 0 |
| 滨海 | 2 | 0 |
| 建湖 | 1 | 0 |
| 盐都 | 1 | 0 |
| 合计 | 16 | 0 |

3.按价格区间

表5 按价格区间分析抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 0～0.9 | 5 | 0 |
| 1～1.9 | 6 | 0 |
| 2～10 | 5 | 0 |
| 总计 | 16 | 0 |

4.按抽查产品生产企业所在地

表6 按抽查产品生产企业所在地分析抽查结果

| 抽查产品生产企业所在地 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 浙江 | 6 | 0 |
| 安徽 | 1 | 0 |
| 江苏 | 8 | 0 |
| 上海 | 1 | 0 |
| 合计 | 16 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次监督抽查共抽查学生作业本产品16批次，经检验未发现不合格。主要对装订质量、破页、脏迹、白页、危险锐利尖端、亮度（白度）、标志等16个项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。

2.易不合格项目分析

a)脏迹

作业本要求10mm2~20mm2的脏迹每本不超过2页。脏迹会影响作业本的美观和认读。

b)印划线

印划线项目考核的是作业本内芯正反两面印刷线条的对线偏差。一般数学本是横向线条，田字本和作文本是横向和竖向线条。印划线不合格的作业本，书写时会出现正反两面文字高低不齐或左右错位，影响文字美观和认读。

c)危险锐利尖端

作业本采用金属装订方式的铁钉本，铁钉的危险锐利尖端不应外翘，轻触应无突出感。铁钉本的铁钉尖端比较锐利，有些厂家使用的铁钉质量较差，使用一段时间后会出现锈蚀，低年级学生在使用这些作业本时极易造成划伤流血等人身伤害。

d)标志

标志项目包含产品名称、商标、制造厂名、企业地址、规格尺寸、内芯张数和采用标准编号。产品标志信息不全，会影响消费者购买。

四、消费提示

1.购买时应选择正规的购买渠道，如：大型超市、商场、书店和电商品牌旗舰店，购买时应观察作业本的封底，看是否标注了制造厂名、企业地址、内芯张数和采用标准编号等信息。

2.购买时应注重内芯纸的印刷质量，可单独持一张内芯纸，对着光源观察，看两面线条是否有偏差，应购买两边印刷线条完全一致的作业本。

3.购买时应注重内芯纸的张数，可先观察作业本封底标注的内芯张数，再手动清点作业本的实际张数，应购买无缺张的作业本。

4.购买时应注重内芯纸的书写性能，在批量购买前可用墨水笔在其中一本作业本上轻轻划一条直线，等墨迹干透后观察是否有渗透或扩散现象，应购买无扩散和渗透抗水性能较好的作业本。

5.购买时应注重作业本的装订方式，应选购裁切方正、铁钉不外翘且钉在本背中央的作业本。