市市场监管局发布

家用燃气用软管产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施家用燃气用软管产品市级监督抽查。本次抽查计划12批次，抽到12批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

燃气用具连接用软管主要用于城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接，主要包括燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气用具连接用金属包覆软管、燃气用具连接用橡胶复合软管、家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件。

燃气用具连接用不锈钢波纹软管是指两端设有与燃烧器具或燃气设备及管道连接的螺纹接头，有固定长度的、带有被覆层的不锈钢波纹软管，适用于工作压力不大于10kPa、使用环境温度为-10℃～70℃、燃气质量符合GB/T 13611的城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接用。

燃气用具连接用金属包覆软管是指两端带有连接燃烧器具和燃气管道接头，有固定长度，且橡胶管由塑料护套和柔性金属护套保护的燃气用具连接管，适用于公称尺寸不大于32、工作压力不大于10kPa、使用环境温度为-10℃～70℃、燃气质量符合GB/T 13611的城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接用。

燃气用具连接用橡胶复合软管适用于工作压力不大于10kPa、使用环境温度为-10℃～70℃、燃气质量符合GB/T 13611的城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接用。

家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件是适用于使用环境温度为-10℃～70℃、工作压力3.3kPa以下的城镇低压燃气的燃气开关和燃烧器具之间，以及家用瓶装液化石油气的调压器和燃烧器具间连接用的橡胶和塑料软管及软管组合件。

（二）产业概况

1.产业分布

目前全国燃气用具连接用软管生产企业约有200多家，企业主要分布在山东、江苏、浙江、广东等省。其中小微企业约占企业总量的95% 左右，产量约占全国总产量的80%；中型企业数量约5%，产量约占总产量的20%。主要产业集中区有江苏南京地区、浙江宁波地区、广东揭阳地区。

家用燃气橡胶软管产品曾经是纳入国家工业生产许可证发证管理的产品，于2017年7月取消发证管理。江苏省目前有燃气用具连接用软管生产企业11家，主要集中于南京，无锡、苏州各有1家企业，盐城市境内没有家用燃气软管生产企业。

2.销售渠道

燃气用具连接用软管的销售渠道主要为燃气公司配套及市场五交化商店售卖。如今随着网购的兴起，各大电商平台也开始有燃气软管商家进驻。目前有燃气软管销售的电商平台有淘宝、天猫、京东等，但涉及省内生产企业和电商商铺的产品较少。目前市场在售的主要企业和品牌有南京知行、无锡钱氏、南京宁瑞、浙江鑫琦、浙江雪峰、骏兴业等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共12批次，实际抽到样12批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家用燃气用软管 | 实体店 | 购样 | 12 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查检验检测依据如下：

GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》

CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》

CJ/T 490-2016《燃气用具连接用金属包覆软管》

GB/T 41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》

GB/T 26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

本次监督抽查涉及的具体检验检测项目、方法和判定依据见下表：

表2  家用燃气用橡胶软管及软管组合件检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐燃试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 2 | 气密试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 3 | 老化试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 4 | 验证压力试验 | GB 29993-2013 | GB/T 5563-2013 |
| 5 | 拉断试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 6 | 标志 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |

表3  燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 气密性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-20106 |
| 3 | 弯曲性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 软管耐冲击性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 5 | 被覆层阻燃性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |

表4  燃气用具连接用金属包覆软管

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | CJ/T 490-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐压性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 气密性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 包覆层阻燃性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 接头耐冲击性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 接头耐安装性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |

表5  燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐压性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 2 | 气密性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 3 | 流量 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 4 | 软管耐冲击性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |
| 5 | 软管被覆层阻燃性 | GB/T 41317-2022 | GB/T 41317-2022 |

表6  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯曲性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 阻燃性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 管件耐冲击性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表7 不同抽查地区分析抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 盐都区 | 2 | 0 |
| 东台市 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 2 | 0 |
| 阜宁县 | 2 | 0 |
| 响水县 | 2 | 0 |
| 合计 | 12 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次共抽查12批次，经检验未发现不合格。

2.易不合格项目分析

标志：标志项目是GB 29993-2013标准中的强制性项目，标准规定软管上连续长度每隔300mm或单根软管至少表示以下内容：产品名称、规格；制造商名称或缩写；产品标准号；制造季度和年份；使用期限。这些内容对燃气管使用者有一定警示提醒作用，直接关系到燃气使用安全。造成项目不合格的原因可能是企业对产品标准理解不够透彻，自身标准意识薄弱。

四、消费提示

1.品牌的挑选。日常生活中消费者对于家用燃气用软管的质量并不能很好的判别，所以在选购燃气软管的过程中，尽量挑选一些常规品牌的燃气软管。

2.购买渠道的选择。消费者在选购家用燃气用软管的过程中，最好挑选当地正规的商户、超市或者燃气公司购买，这些商家在产品质量及售后服务方面都有着比较全面完善的保证。坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。

3.关注燃气管的标识标注。消费者在购买家用燃气用软管产品时，应特别注意产品的外包装或管体标识标注是否完整。标准规定软管上连续长度每隔300mm或单根软管至少表示以下内容：产品名称、规格；制造商名称或缩写；产品标准号；制造季度和年份；使用期限。若产品标注比较完整，其产品质量相应也会有一定保障。