市市场监管局发布

儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市纤维检验所组织实施儿童及婴幼儿服装产品市级监督抽查。本次抽查计划20批次，抽到20批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

儿童服装（以下简称童装）是婴幼儿服装和儿童服装的统称。婴幼儿服装是指年龄在36个月及以下的婴幼儿穿着或使用的服装（一般适用于身高100cm及以下）；儿童服装是指年龄在3岁以上，14岁及以下的儿童穿着或使用的服装（一般适用于身高在100cm以上，155cm及以下女童或160cm及以下男童。其中，130cm及以下儿童穿着的可作为7岁以下儿童服装）。

（二）产业概况

1.产业分布

近年来，随着二胎政策的全面放开，我国童装行业发展迅速，沿海地区是儿童服装产业的重要聚集地。广东作为中国最大的纺织产业聚集地，其儿童服装产业也具有相当好的基础，江苏省也是生产儿童服装的大省。

2.销售渠道

儿童及婴幼儿服装产品销售渠道包括商场、专卖店、超市、电商和电视购物等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

表1 儿童及婴幼儿服装产品样品来源方式统计表

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿童及婴幼儿服装 | 实体店 | 购样 | 16 |
|  | 电商平台 | 购样 | 2 |
|  | 生产企业 | 企业免费提供 | 2 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查拟主要面对儿童及婴幼儿服装，检验依据主要为GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 31900-2015《机织儿童服装》、FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》、GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》、FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》、FZ/T 81014-2015《婴幼儿服装》等产品标准，具体检验项目见表2。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401、 GB31701 相应产品标准 | GB/T2912.1 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T17592 GB/T23344 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920 |
| 8 | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB31701 相应产品标准 | GB/T3920 |
| 10 | 附件抗拉强力 | GB 31701 相应产品标准 | GB 31701 相应产品标准 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862、 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

表3 不同样品来源结果统计

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 16 | 0 |
| 电商平台 | 2 | 0 |
| 生产企业 | 2 | 0 |

表4 不同抽查地区结果统计

| 抽查地区 | 样品来源方式 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 生产企业 | 1 | 0 |
| 经济开发区 | 生产企业 | 1 | 0 |
| 京东 | 电商平台 | 2 | 0 |
| 亭湖区 | 实体店 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 实体店 | 2 | 0 |
| 经济开发区 | 实体店 | 2 | 0 |
| 东台市 | 实体店 | 2 | 0 |
| 射阳县 | 实体店 | 2 | 0 |
| 阜宁县 | 实体店 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 实体店 | 2 | 0 |
| 响水县 | 实体店 | 2 | 0 |

表5 不同价格区间结果统计

| 价格区间 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 100以上-200元 | 2 | 0 |
| 50以上-100元 | 10 | 0 |
| 50元及以下 | 8 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.甲醛、pH值、可分解致癌芳香胺染料。主要检查产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料是否符合国家强制性标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准规定的要求。当婴儿服装的甲醛含量超标时，会对消费者的健康带来不安全隐患。pH值的偏高或偏低，不仅会对消费者身体带来一定的伤害，还会影响到婴儿服装本身的使用性能。纺织品染化料中含有禁用偶氮染料时，具有潜在的致癌性，当超过限量标准时，会存在较大的安全隐患。若这一系列指标不合格，会严重影响消费者的身体健康。经检验，此次抽查的儿童及婴幼儿服装都符合标准要求。

2.染色牢度（耐水色牢度、耐汗渍(酸)色牢度、耐汗渍(碱)色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度）。该项目主要是考核商品的染色牢度是否符合国家强制性标准GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及相应的产品标准规定的要求。染色牢度的好坏不仅关系到服装商品的美观，而且也是服装影响人体健康的重要指标之一。当服装面料染色牢度不佳时，就会掉色、褪色，若各种染料粘附到人的皮肤上，在细菌的生物催化作用下，会成为人体病变的诱因，婴儿服装作为婴幼儿穿着的服装，该类指标更为重要。经检验，此次抽查的儿童及婴幼儿服装都符合标准要求。

3.纤维成分及含量。主要检查商品的纤维成分及含量是否符合企业的明示标注，及GB5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》国家强制性标准规定的偏差范围。纤维成分及含量是服装的重要品质指标。服装的价格及其适用性与其密切相关。如实、正确地在产品耐久性标签上明示纤维成分及含量，是服装企业应该做到的。以便消费者判断其价格和是否适应自己的洗涤及收藏习惯。错误的标注不仅会误导消费者的选购，而且有以次充好的嫌疑。经检测，此次抽查的儿童及婴幼儿服装都符合标准要求。

四、消费提示

1.购买服装商品后请索要并保存好发票或购物凭证，以便出现质量问题能够有效维护自身的合法权益。

2.服装商品的标识，明示的功能性指标，尤其是耐久性标签要看仔细。要关注维护方式、纤维含量的标注，这有助于消费者根据自身的穿着环境选购服装，以及如何正确洗涤、贮藏。

3.消费者购买产品时应近距离闻一下是否存在刺激性的气味。如果存在刺激性气味，要谨慎购买。