市市场监管局发布

塑料购物袋产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施塑料购物袋产品市级监督抽查。本次抽查计划20批次，抽到20批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

‌塑料购物袋是一种以聚烯烃为主要原料，适当添加其他物质制成的包装材料，广泛用于购物和日常生活中。塑料购物袋因其轻便、防水、耐用等特性，成为现代生活中不可或缺的商品之一。然而，随着环保意识的提高，人们开始关注塑料购物袋使用后的处理问题，尤其是其难以降解的特性导致的环境污染问题。因此，环保型塑料购物袋的开发和使用变得尤为重要。

塑料购物袋的优点包括轻便、防水、耐用，能够承载重达20kg的物品，这使得它成为购物和日常生活中的理想选择。然而，由于塑料购物袋的使用和处置不当，如过量使用及回收处理不到位，导致了严重的能源资源浪费和环境污染，尤其是超薄塑料购物袋容易破损，大多被随意丢弃，成为“白色污染”的主要来源。因此，越来越多的国家和地区已经开始限制塑料购物袋的生产、销售和使用，鼓励使用环保型塑料购物袋或替代品，如无纺布购物袋、纸类购物袋等。

环保塑料购物袋相比传统塑料袋，拥有明显的优势，包括水溶性可设计、无毒无污染、高拉伸度、高透明度、高柔软度等。此外，环保塑料购物袋还具有良好的耐油、耐溶剂性，可热封、可印刷，且透气系数低，阻气性好，可加塑料子母扣或自粘胶袋，这些特性使得环保塑料购物袋在保持便利性的同时，更加注重环境保护和可持续发展‌

国家标准《塑料购物袋》GB/T 21661-2020于2020年12月31日开始实施，进一步提高了产品厚度、强度要求，提升了产品的耐用性和废弃后的回收利用水平，减少用后即弃造成的浪费和污染；另一方面，“食品用”和“非食品用”标识更清晰，印刷原料要求更高、要求产品不应有挂耳等多余的易弃部分。随着限塑令的颁布、GB/T 21660-2008《塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求》和GB/T 38082-2019 《生物降解塑料购物袋》等标准的颁布实施，如今的塑料袋行业正朝向更加环保、绿色、健康的方向发展。

（二）产业概况

1.产业分布

生物降解塑料购物袋产业在全球范围内呈现出快速发展的趋势，尤其是在中国，该产业正在迅速崛起。在我国，河南已经成为全球最大的降解塑料产业集群之一。该地区聚焦于秸秆三素分离、科技研发和终端产品制造三个环节，形成了以PLA（聚乳酸）为主，木糖、糠醛为辅的产业链条。这些产业链条不仅包括生物基可降解材料的生产，还涵盖了多种终端产品的制造，如纤维、被服、可降解购物袋、薄膜等，构建了一个完整的产业体系。‌

传统的塑料购物袋产业主要集中在北京、浙江、上海、深圳、江苏等地，主要产品材质有PE（聚乙烯）、PLA、PBAT等。江苏约有55家塑料购物袋生产厂家，主要集中在苏州、无锡、南通等地。主要有万冠塑胶（苏州工业园区）有限公司、无锡市东联塑料有限公司、江阴市新飞洋塑业有限公司、南通诚联包装制品有限公司等。盐城地区暂无生产企业。

2.销售渠道

塑料购物袋销售渠道有超市、批发市场等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次抽查塑料购物袋产品20个批次，实际抽到样20批次，具体样品来源情况见下表。

表1 样品来源统计表

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料购物袋 | 实体店 | 购样 | 20 |

（二）检验检测项目概况

本次抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据详见表2-4。

表2 塑料购物袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 21661-2020 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 | QB/T 2358-1998 |

表3 商品零售包装袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21660-2008 | BB/T 0039-2013 |
| 2 | 厚度偏差 | BB/T 0039-2013 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 提吊试验 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 5 | 跌落试验 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 6 | 封合强度 | BB/T 0039-2013 | QB/T 2358-1998 |

表4 生物降解塑料购物袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21660-2008 | GB/T 21660-2008 |
| 2 | 厚度偏差 | GB/T 38082-2019 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 提吊试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 6 | 封合强度 | GB/T 38082-2019 | QB/T 2358-1998 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查共在实体店抽取20批次产品，经检验未发现不合格。

1.按样品来源

表5  按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 20 | 0 |

2.按抽查地区

表6 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 4 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 2 | 0 |
| 经济技术开发区 | 2 | 0 |
| 射阳县 | 2 | 0 |
| 阜宁县 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 2 | 0 |
| 响水县 | 2 | 0 |
| 合计 | 20 | 0 |

3.按产品类别

本次监督抽查主要涉及塑料购物袋、生物降解塑料购物袋两类产品，具体情况见表7。

表7 按价格区间分析抽查结果

| 产品名称 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 塑料购物袋 | 15 | 0 |
| 生物降解塑料购物袋 | 5 | 0 |
| 合计 | 20 | 0 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查共抽查塑料购物袋产品20批次，主要对标识、厚度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度等项目进行检验检测，经检验未发现不合格。

- 四、消费提示

1.需注意塑料购物袋有无破损等直观性缺陷。

2.需注意塑料购物袋应有齐全的标识，包括产品名称、生产厂家名称、执行标准编号、规格（长、宽、厚及承重）、材质、承重、安全声明、环保声明等信息。