市市场监管局发布

建筑保温材料产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托泰州市产品质量监督检验院组织实施建筑保温材料产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到9批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

建筑保温材料是建筑围护结构的重要组成部分，是十分重要的节能材料，主要用于建筑的非承重部位，是建筑节能实现的主要功能材料，对于整体建筑节能性能的影响尤为显著。

目前常用建筑保温板材，主要包括挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）、模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS）、硬质聚氨酯保温板、柔性泡沫橡塑板、复合发泡水泥板以及复合材料保温板等，这些材料用于建筑保温，不仅要保温隔热，同时还有一定的防火要求。这些材料的保温效果和燃烧性能在相应的产品标准和GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》强制性标准中有相应规定。

目前建筑保温材料应用范围广，省内相关生产企业较多，生产水平层次不同，产品质量参差不齐，对其生产企业的产品质量监督管理具有切实的必要性。

挤塑聚苯板（XPS）：以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要组分，添加少量添加剂，通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。

模塑聚苯板（EPS）：以可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后，在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的使用温度不超过75℃的聚苯乙烯泡沫塑料板材。

硬质聚氨酯保温板：以热固性材料硬泡聚氨酯（包括聚异氰脲酸脂硬质泡沫塑料）为芯材，在工厂制成的，双面带有界面层的保温板。

柔性泡沫橡塑板：以天然或合成橡胶和其他有机高分子材料的共混体为基材，加各种添加剂如抗老化剂、阻燃剂、稳定剂、硫化促进剂等，经混炼、挤出、发泡和冷却定型，加工而成的具有闭孔结构的柔性绝热制品。

复合发泡水泥板：又称泡沫混凝土板，是用泡沫（泡沫剂制备）与水泥搅拌混合浇注成形，再经养护成的一种水泥基轻质多孔无机保温板，具有高耐火性、高保温性、高耐久性等特性。

复合材料保温板：是由添加剂、水泥、砂子、胶浆为粘结材料；玻璃纤维网格布和钢筋为增强材料；木纤维和粉煤灰为填料；聚乙烯泡沫板为保温材料。

（二）产业概况

1.产业分布

江苏省是建筑保温材料重要的生产和应用省份，有模塑聚苯板（EPS）、挤塑聚苯板（XPS）、硬质聚氨酯保温板、柔性泡沫橡塑板、复合发泡水泥板、复合材料保温板生产企业70余家。其中，盐城建筑保温材料企业主要分布在射阳县、大丰区、亭湖区、盐都区等地。

2.销售渠道

目前建筑保温材料的销售以厂家订单式为主。

二、检验检测概况

（一）样品来源

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑保温材料 | 生产企业 | 抽样 | 9 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 产品类别 | 检验项目 | 依据法律法规标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑聚苯板（XPS） | 压缩强度 | GB/T10801.2-2018 | GB/T8813-2020 |
|  |  | 导热系数 | GB/T10801.2-2018 | GB/T10294-2008 |
|  |  | 燃烧性能 | GB/T10801.2-2018 | GB/T 8626-2007、GB/T20284-2006、GB8624-2012 |
| 2 | 模塑聚苯板（EPS） | 表观密度偏差 | GB/T10801.1-2021 | GB/T 6343-2009 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T10801.1-2021 | GB/T8813-2020 |
|  |  | 导热系数 | GB/T10801.1-2021 | GB/T10294-2008 |
|  |  | 燃烧分级 | GB/T10801.1-2021 | GB/T 8626-2007、GB/T20284-2006、GB8624-2012 |
| 3 | 硬质聚氨酯保温板 | 芯密度 | GB/T21558-2008 | GB/T6343-2009 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T21558-2008 | GB/T8813-2020 |
|  |  | 导热系数 | GB/T21558-2008 | GB/T10294-2008 |
|  |  | 燃烧性能 | GB/T21558-2008 | GB/T 8626-2007、GB/T20284-2006、GB8624-2012 |
| 4 | 柔性泡沫橡塑板 | 表观密度 | GB/T 17794-2021 | GB/T6343-2009 |
|  |  | 导热系数 | GB/T 17794-2021 | GB/T10294-2008 |
|  |  | 氧指数 | GB/T 17794-2021 | GB/T 2406.2-2009 |
|  |  | 烟密度 | GB/T 17794-2021 | GB/T 8627-2007 |
| 5 | 复合材料保温板 | 干密度 | DGJ32/TJ204-2016 | GB/T 5486-2008 |
|  |  | 导热系数 | DGJ32/TJ204-2016 | GB/T10294-2008 |
|  |  | 抗压强度 | DGJ32/TJ204-2016 | GB/T 5486-2008 |
|  |  | 燃烧性能 | DGJ32/TJ204-2016 | GB8624-2012 |
| 6 | 复合发泡水泥板 | 干密度 | DGJ32/TJ174-2014 | GB/T 5486-2008 |
|  |  | 导热系数 | DGJ32/TJ174-2014 | GB/T10294-2008 |
|  |  | 抗压强度 | DGJ32/TJ174-2014 | GB/T 5486-2008 |
|  |  | 燃烧性能 | DGJ32/TJ174-2014 | GB8624-2012 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 4 | 0 |

（二）检验检测项目分析

建筑保温材料常出现的不合格项目如下：

燃烧性能不合格：建筑保温材料通常会出现燃烧性能不合格情况，一般是由于未按照防火要求掺入适合的阻燃剂，或生产工艺流程不合理，掺入阻燃剂不均匀导致部分产品燃烧性能无法达到要求。保温燃烧性能不合格，会导致严重安全隐患，造成巨大的人员财产损失，社会危害大。

导热系数不合格：建筑保温材料导热系数较大，一般是由于产品自身结构所致，内部孔状结构未能形成有效闭孔，造成产品节能性差，与国家节能减排、绿色低碳政策要求相违背。

力学性能不合格：建筑保温材料抗压、抗拉强度不满足规范要求。保温材料力学性能与产品的密度息息相关，为了保证保温效果，产品的配方可能有所侧重，可能会出现密度偏低，强度达不到规范要求的现象。

通过对建筑保温材料质量进行连续的监督抽查,使质量监管部门对市内建筑保温材料生产企业及产品质量状况能有较全面的了解，同时监督抽查能够对产品质量的提高起到积极的促进作用。

- 四、消费提示

对于建筑保温材料的购买，需要选择大品牌企业，确认好所购产品宣称规格是否符合工程要求，同时，对于价格明显低于市场价格的产品需要慎重购买。