市市场监管局发布

女性内衣产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市纤维检验所组织实施女性内衣产品市级监督抽查。本次抽查计划20批次，抽到20批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

女性内衣广义上包括文胸、针织塑身内衣、针织腹带、女式棉针织内衣、化纤针织内衣、针织保暖内衣、内裤、针织家居服、睡衣等；狭义上一般专指女性特有的内衣，如文胸、针织塑身内衣和针织腹带等。针织塑身内衣分为弹力型和调整型，针织塑身内衣和针织腹带都是对人体特定部位起到牵引或约束作用，从而保持或调整人体特定部位尺寸和形态的内衣。

（二）产业概况

1.产业分布。

近年来，我国女性内衣行业发展迅速，有近3000多家生产企业，市场年销售额在200亿至500亿元，且每年以近20%的速度增长。北京、上海和广东成为女性内衣产业的重要聚集地。北京女性内衣生产经营活动比较活跃，市场两极分化较为严重：爱慕、华歌尔等一线高端品牌占据了半壁江山，二、三线品牌则以组合店的形式占据市场。广东作为中国最大的纺织产业聚集地，其女性内衣产业也具有相当好的基础，各方资源优势明显。目前，广东不仅拥有号称“中国内衣之都”的南海盐步，还有中国最大的内衣生产基地——潮汕。江苏省也是生产女性内衣的大省，约有92家女式内衣生产企业，是安莉芬、黛安芬等知名品牌的生产基地，主要分布在镇江、常州等地，仅镇江市就有女性内衣生产企业81家。

2.销售渠道

女性内衣产品销售渠道包括专卖店、电商和电视购物等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共20批次，实际抽到20批次。

表1 样品来源方式统计表

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 女性内衣 | 实体店 | 购样 | 16 |
|  | 电商平台 | 购样 | 4 |

（二）检验检测项目概况

检验依据主要为GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T73012-2017《文胸》、FZ∕T 73019.1-2017 《针织塑身内衣 弹力型》、FZ/T73019.2-2013《针织塑身内衣  调整型》等产品标准。本次产品质量监督抽查的检验项目具体情况见表2。

表2 产品检验检测项目表

| 序号 | 检验 项目 | 检验 依据 | 检验检测 方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子或影像记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401、 相应产品标准 | GB/T2912.1 | 分光光度计/3台 | 是 | 文胸只做罩杯里料、侧翼里料 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573 | pH计/3台 | 否 | 文胸只做罩杯里料、侧翼里料 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T17592 GB/T23344 | 气质联用仪/1台 液相色谱仪/1台 | 否 | - |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713 | 汗渍色牢度仪/3台 色牢度烘箱/3台 | 否 | - |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922 | 汗渍色牢度仪/3台 色牢度烘箱/3台 | 否 | - |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922 | 汗渍色牢度仪/3台 色牢度烘箱/3台 | 否 | - |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920 | 摩擦色牢度仪/2台 | 否 | - |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862、 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 | 纤维细度仪/3台 恒温烘箱/3台 | 否 | 文胸只做罩杯里料、侧翼里料 |
| 9 | 拉伸弹性回复率 | 相应产品标准 | FZ/T70006 相应产品标准 | 电子多功能拉伸仪/1台 | 否 | - |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

表3 不同样品来源结果统计

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 16 | 0 |
| 电商平台 | 4 | 0 |

表4 不同抽样地区结果统计

| 抽样地区 | 样品来源方式 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京东 | 电商平台 | 2 | 0 |
| 天猫 | 电商平台 | 2 | 0 |
| 亭湖区 | 实体店 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 实体店 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 实体店 | 2 | 0 |
| 响水县 | 实体店 | 2 | 0 |
| 建湖县 | 实体店 | 2 | 0 |
| 射阳县 | 实体店 | 2 | 0 |
| 阜宁县 | 实体店 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 实体店 | 2 | 0 |

表5 不同价格区间结果统计

| 价格区间 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 100以上-200元 | 2 | 0 |
| 50以上-100元 | 2 | 0 |
| 50元及以下 | 16 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.纤维含量。主要检查商品的纤维成分及含量是否符合企业的明示标注，及GB5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》国家强制性标准规定的偏差范围。纤维成分及含量是服装的重要品质指标。服装的价格及其适用性与其密切相关。如实、正确地在产品耐久性标签上明示纤维成分及含量，是服装企业应该做到的。以便消费者判断其价格和是否适应自己的洗涤及收藏习惯。错误的标注不仅会误导消费者的选购，而且有以次充好的嫌疑。经检测，此次抽查的女性内衣都符合标准要求。

2.甲醛、pH值、可分解致癌芳香胺染料。主要检查产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料是否符合国家强制性标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准规定的要求。当女式内衣的甲醛含量超标时，会对消费者的健康带来不安全隐患。pH值的偏高或偏低，不仅会对消费者身体带来一定的伤害，还会影响到内衣本身的使用性能。纺织品染化料中含有禁用偶氮染料时，具有潜在的致癌性，当超过限量标准时，会存在较大的安全隐患。若这一系列指标不合格，会严重影响消费者的身体健康。经检验，此次抽查的女性内衣都符合标准要求。

3.染色牢度（耐水色牢度、耐汗渍(酸)色牢度、耐汗渍(碱)色牢度、耐干摩擦色牢度）。该项目主要是考核商品的染色牢度是否符合国家强制性标准GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及相应的产品标准规定的要求。染色牢度的好坏不仅关系到服装商品的美观，而且也是服装影响人体健康的重要指标之一。当服装面料染色牢度不佳时，就会掉色、褪色，若各种染料粘附到人的皮肤上，在细菌的生物催化作用下，会成为人体病变的诱因，女性内衣作为贴身穿着的服装，该类指标更为重要。经检测，此次抽查的女性内衣都符合标准要求。

四、消费提示

1.消费者购买女性内衣产品时应近距离闻一下是否存在刺激性的气味。如果存在刺激性气味，特别是有“土腥味”时要慎购，要提高警惕，该产品可能存在安全指标质量问题。对新购买的内衣产品应洗涤后再穿着，以降低安全隐患。

2.女性内衣的标识，明示的功能性指标，尤其是耐久性标签要看仔细。要关注维护方式、纤维含量的标注，这有助于消费者根据自身的穿着环境选购服装，以及如何正确洗涤、贮藏。

3.消费者在选购服装时，一要选择有信誉的购物场所，购买服装商品后要索取并保存好发票或购物凭证，以便出现质量问题时能够有效维护自身的合法权益。二要选择品牌。品牌服装相比较而言，合格率高，商品质量有保证。

4.在购买过程中，若对产品质量有疑问，消费者有权要求商家提供该产品的检测证书，并且注意商家检测证书是否为权威检测机构提供，如若不是，消费者有权要求商家提供权威检测机构出具的检测证书。