市市场监管局发布

救生衣、救生圈产品质量专项监督抽查

分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施救生衣、救生圈产品市级专项监督抽查。本次计划抽查救生衣20批次，抽到20批次，经检验不合格4批次，不合格项目为强度、加工质量。本次计划抽查救生圈10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

救生衣，又称救生背心，是一种用于船上、飞机上的救生设备，穿在身上具有足够浮力，保证落水者头部能露出水面。救生衣设计类似背心，大多采用涤纶面料，少数采用氯丁橡胶，内部填充聚乙烯发泡或可直接充气，外加反光材料等制作而成。救生衣按用途分为船用救生衣、船用工作救生衣。

船用救生衣：适用于船舶及海上设施成人救生使用，在水中浸泡24小时后浮力损失不应超过5%。

船用工作救生衣：适用于内河、湖泊和海上船舶及涉水结构物上工作人员水上作业用，在水中浸泡24小时后浮力应不小于74N。

救生圈是一种简单而有效的救生设备，通常由一个浮力较强的圆圈和一根附着在圆圈上的绳子组成。在水上活动中，如果出现人员溺水的情况，救生圈可以及时扔到水中，让溺水者抓住上面的绳子，实现快速救援。另外，救生圈还能在船舶遇险求生过程中作为个人救生设备来使用。

救生圈按材料不同可分为三种：聚苯乙烯包布救生圈、聚氨酯聚乙烯复合救生圈和结皮型聚乙烯救生圈。按用途可分为带自发烟雾信号和自亮灯组合的救生圈、带可浮救生索的救生圈、带自亮灯的救生圈和普通救生圈。按制造工艺可分为：A型-整体式救生圈，B型-外壳内充式救生圈。

（二）产业概况

1.产业分布

全国救生衣生产企业约有100家，主要分布在江苏、浙江、福建、广东、辽宁等东部沿海省份。江苏省救生衣产品生产企业有50多家，其中盐城东台市有近40家，是全国主要产业集中区。救生圈生产企业约有33家（均是小微企业），主要分布在江苏、浙江、广东等省份。其中江苏省有30家生产企业，是全国主要产业集中区。

2.销售渠道

救生衣、救生圈产品销售渠道主要为厂家直销等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次救生衣任务共20批次，实际抽到样20批次。本次救生圈任务共10批次，实际抽到样10批次。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救生衣 | 生产企业 | 抽样 | 20 |
| 救生圈 | 生产企业 | 抽样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

表2-1 船用救生衣产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工质量 | GB/T 4303-2008 GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2008 GB/T 4303-2023 | — |
| 2 | 浮力损失 | GB/T 4303-2008 GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2008 GB/T 4303-2023 | — |
| 3 | 强度 | GB/T 4303-2008 GB/T 4303-2023 | GB/T 4303-2008 GB/T 4303-2023 | — |

表2-2 船用工作救生衣产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工质量 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 | — |
| 2 | 浮力损失 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 | — |
| 3 | 强度 | GB/T 32227-2015 | GB/T 32227-2015 | — |

表2-3 救生圈产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 4302-2008 | GB/T 4302-2008 | — |
| 2 | 重量 | GB/T 4302-2008 | GB/T 4302-2008 | — |
| 3 | 强度 | GB/T 4302-2008 | GB/T 4302-2008 | — |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次救生衣、救生圈产品监督抽查样品全部从生产企业抽取，共抽查30批次，具体抽检情况见表3-1和3-2。

表3-1 救生衣按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 生产企业 | 20 | 4 |
| 合计 | 20 | 4 |

表3-2 救生圈按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 生产企业 | 10 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

2.按产品类别

表4 救生衣按产品类别分析抽查结果

| 产品类别 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 船用救生衣 | 4 | 2 |
| 船用工作救生衣 | 16 | 2 |
| 合计 | 20 | 4 |

3.按价格区间

表5-1 救生衣按价格区间分析抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 20～29 | 9 | 0 |
| 30～39 | 4 | 2 |
| 40～49 | 3 | 0 |
| 50以上 | 4 | 2 |
| 合计 | 20 | 4 |

表5-2 救生圈按价格区间分析抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 50以下 | 2 | 0 |
| 50～59 | 2 | 0 |
| 60～69 | 3 | 0 |
| 70以上 | 3 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

4.按企业规模

表6-1 救生衣按企业规模分析抽查结果

| 企业规模 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 小型企业 | 20 | 4 |
| 合计 | 20 | 4 |

表6-2 救生圈按企业规模分析抽查结果

| 企业规模 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 小型企业 | 10 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次监督抽查共抽查救生衣20批次，经检验不合格4批次，不合格项目为强度、加工质量。抽查救生圈10批次，经检验未发现不合格。

- 2.检验检测项目分析

（1）救生衣产品

a）加工质量

加工质量是指救生衣生产过程中裁剪、缝制等工序的质量。加工质量的好坏，直接影响救生衣的使用性能，若偷工减料，必定减低强度、浮力等性能指标，存在产品质量安全隐患。GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》标准规定救生衣包布的缝边向里折进应不小于10mm；救生衣的明缝线距边缘应不小于1mm，且缝线应无跳针；救生衣机缝线密度每50mm长度应不少于16针，缝线端头应打回结。

本次抽查有2批次产品加工质量项目不合格。

b）强度

救生衣强度应能保证在跳水时受到冲击或漂浮时不损坏，并保证在对落水者施救时，不会因衣身损坏造成二次落水，影响救援效果甚至失去救生衣的救生作用。GB/T 4303-2008《船用救生衣》和GB/T 4303-2023《船用救生衣》标准均规定救生衣衣身以及每一圈提环均应能承受3200N的作用力30min而不损坏；救生衣肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏。GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》标准规定船用工作救生衣衣身在1764N的作用力下持续30min应无损坏；肩部在882N的作用力下持续30min应无损坏。

本次抽查有3批次产品强度项目不合格。

（2）救生圈产品

a）尺寸

GB/T 4302-2008《救生圈》标准规定救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。救生圈外围应装有直径不小于9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。救生圈的直径尺寸关系到救生圈在水里的稳定性，把手索的长度影响到救生打捞操作。

b）重量

GB/T 4302-2008《救生圈》标准规定救生圈重量应大于2.5kg。配有自发烟雾信号和自亮浮灯所附速抛装置的救生圈，重量应大于4kg。如果救生圈重量过轻，可能在抛投过程中受到风浪的影响而飘飞，导致无法准确投送到落水者身边，增加落水者的风险。同时，救生圈的重量与其材料、结构和制造工艺密切相关。重量不符合标准可能意味着救生圈在材料、结构或制造工艺上存在缺陷，从而影响其整体可靠性和使用寿命。在关键时刻，这些缺陷可能导致救生圈失效，无法发挥应有的救生作用。

c）强度

GB/T 4302-2008《救生圈》标准规定救生圈在自由悬挂情况下，应能承受90kg重量持续30min而无破裂和永久变形。救生圈的强度是保证其在紧急情况下能够承受住各种外力和冲击的关键因素。如果强度不符合标准，救生圈在受到外力作用时容易损坏，如破裂、变形等，从而无法为落水者提供有效的浮力支持和保护。在紧急情况下，如果救生圈因强度不足而破裂或变形，可能在救援过程中划伤落水者的皮肤或给落水者带来二次伤害。同时也会导致在救援过程中无法顺利地将救生圈抛给落水者或牵引落水者回岸，不但延误救援时机，还可能增加救援难度和风险。

本次救生衣产品监督抽查共计20批次，发现不合格4批次。主要不合格原因有：一是由于救生衣生产的技术门槛低，小型生产企业较多。二是企业的管理人员缺乏对国家标准和产品质量法律法规的学习，质量意识淡薄，不能严格按照标准和行业的有关规定组织生产。三是生产企业未对供应方进行合格评价，对原材料质量检验把关不严。四是企业没有完善出厂检验制度，未进行成品检验，从而不能保证合格产品销售到市场。

四、消费提示

（一）救生衣产品

1.按用途选购

查看产品标识上的适用范围信息。救生衣按用途分为：船用救生衣、船用工作救生衣等。船用救生衣，适合远洋沿海及内河各类人员救生使用；船用工作救生衣，适合沿海及内河各类人员工作使用。

2.检查产品标识信息

查看产品标识或标签是否标有产品执行标准、浮力、适用范围、厂名和生产日期等信息。

3.检查产品外观

a）看布料。救生衣面料普遍有两种，一种是涤纶材料，这种面料价格相对低廉，使用面广，有一定的使用年限；另一种是氯丁橡胶材料，面料价格较昂贵，手感柔软舒服，耐摩擦。

b）看属具。救生衣常用的属具有：一是救生哨笛，救生衣应配备救生哨笛；二是反光材料，在能见度较低时，救援人员能及时发现落水者；三是示位灯、救生口袋和保险带等。

c）看浮力。救生衣浮力应达到规定的标准，同时注意救生衣的前片浮力材料必须多于后片浮力材料，从而使用者保持仰面朝上的姿态。

d）看系扣方式。救生衣系扣方式规定使用快速系扣方式。现在救生衣广泛使用插扣的方式。

e）看包布颜色。为了在大海大河中容易找到落水者，救生衣的面料颜色应采用比较鲜艳的颜色，并在衣身上装有反光材料，选购时应注意。

（二）救生圈

1.看外观。救生圈外表面颜色应为橙红色，且无色差。救生圈表面应无凸凹、无开裂。沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50毫米宽度的逆向反光带。

2.看尺寸。救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。救生圈外围应装有直径不小于9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成四个等长的索环。

3.看重量。救生圈重量应大于2.5kg。配有自发烟雾信号和自亮浮灯所附速抛装置的救生圈，重量应大于4kg。

4.看材料。整体式救生圈的材料和外壳内充式救生圈的内充材料应采用闭孔型发泡材料。

5.看属具。救生圈可配有属具，包括可浮救生索、自亮浮灯或自发烟雾信号。

6.看标志。每个救生圈上应标明其名称、制造厂名、制造编号、制造日期及批号、检验机构检验标志。不同类型的救生圈标记不同，整体式救生圈标记为：救生圈GB/T 4302-2008 A，外壳内充式救生圈标记为：救生圈GB/T 4302-2008 B。