国家质量监督检验检疫总局办公厅文件

质检办监〔2017〕844号

- 质检总局办公厅关于印发《2017年建筑防水

- 产品质量提升专项行动方案》的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局（市场监督管理部门），标准委，执法督查司：

为贯彻落实全国质检工作会议关于一个一个行业抓产品质量提升的部署要求，质检总局决定继续开展建筑防水产品质量提升工作，并制定了《2017年建筑防水产品质量提升专项行动方案》，现印发你们，请认真贯彻执行。

质检总局办公厅

2017年6月22日

（此件公开发布）

- 2017年建筑防水产品质量提升专项行动方案

建筑防水材料是建筑工程中重要的功能性材料，关乎建筑安全和寿命，关乎百姓安居乐业。2013年以来，全国质检系统根据《关于加强建筑防水行业质量建设促进建筑防水卷材产品质量提升的指导意见》（国质检监联〔2013〕644号），会同行业部门和相关组织，动员社会各方面力量，建筑防水产品质量提升取得显著成效，质量抽查合格率稳定在90%以上，产品和产业结构不断优化，行业质量发展基础明显增强，形成了质量提升与产业升级相互促进的良好格局。但是，制约建筑防水行业质量提升的关键因素仍然存在，无证生产、以次充好、制假售假等一些突出的质量问题还没有得到根本解决，建筑防水质量保障水平与人民群众期望还有较大差距。为此，质检总局决定开展2017年建筑防水产品质量提升专项行动，工作方案如下：

- 一、总体要求

在总结五年来质量提升工作经验的基础上，进一步坚持问题导向，抓住重点环节和关键要素，加大监督执法力度，始终保持对质量违规行为严打严管态势。进一步落实企业主体责任，发挥市场调节的重要功能，重视优秀企业的示范引领作用，营造行业追求质量发展的良好生态。进一步调动社会各方面力量，将提升建筑防水产品质量与提高住房建设工程质量安全统筹起来，推动形成全产业链的质量提升工作机制。

- 二、行动内容

（一）以标准升级引领质量提升。按照突出安全、健康、环保和通用性要求的原则，开展涉及建筑防水卷材、建筑防水涂料防水性能和产品安全环保的技术标准制修订工作。着眼于满足工程使用要求，制修订一批满足防水工程质量提升、保障建（构）筑物设计使用和耐久的防水材料产品标准，以标准支撑防水材料产品品质达到高可靠、高耐久的质量水平。

（二）更有针对性地加大产品质量监督抽查力度。继续将建筑防水产品作为年度监督抽查工作的重点。一是突出重点区域，山东、河北、辽宁、江苏、浙江、河南、湖北、广东等建筑防水生产企业较多的省份，要集中开展专项监督抽查工作。二是突出重点品种，要将使用广泛、并实施生产许可管理的防水卷材作为抽查重点，将弹性体改性沥青、预铺/湿铺、自粘聚合物改性沥青和聚氯乙烯等防水卷材作为重点品种。防水涂料产品要重点抽查聚氨酯和聚合物水泥2个品种。要对市场用量正在急剧增加的建筑密封胶产品加大抽查频次，重点抽查建筑用硅酮结构密封胶、中空玻璃用弹性密封胶、硅酮建筑密封胶等3个品种。三是突出重点指标，在继续抽查拉伸、粘结、热老化、低温等性能指标的基础上，重点关注挥发性有机物含量、游离TDI、苯系物等涉及人体健康、安全的指标。（具体抽查方案见附件1）

有条件的地区要将监督抽查与执法检查结合起来，联合相关部门，对当地重大工程项目等在用的防水产品开展监督抽查。监督抽查结果及时汇总上报总局，并反馈用户和相关部门，向社会公布。

（三）对建筑防水产品生产许可获证企业开展专项监督检查。总局组织地方质监部门、全国工业产品生产许可证审查中心、中国建筑防水协会等行业组织、以及相关技术机构等单位组成检查组，对生产许可证获证企业开展专项监督检查，实地检查获证企业生产经营情况，抽样检验获证产品。对检查发现的问题依法责令整改，整改不到位的，建议发证部门依法处理。（具体实施方案见附件2）

（四）大力开展“质检利剑”行动。总局继续将建筑防水卷材列入2017年“质检利剑”行动重点产品，组织各地加大对无证生产、制假售假等违法违规行为的打击力度。突出重点地区，全面摸排线索，畅通群众举报渠道，严查彻办案件，保持严打严查的高压态势，有效净化建筑防水生产经营秩序。

（五）鼓励开展企业标准“领跑者”评价活动。质检总局和国家标准委支持中国建筑防水协会等行业组织，制定实施高于国家标准和行业标准、能够与国际领先水平相接轨的团体标准。鼓励建筑防水行业组织积极参与企业标准“领跑者”制度建设，制定企业标准“领跑者”评价工作方案，依托企业产品标准信息公共服务平台，选择一批自我声明标准高于国标和行标的生产企业，对其标准的核心指标进行评价比对，发布企业标准排行榜和“领跑者”名单。通过领跑者的引领激励和社会的公开监督，推动企业主动创新，实施高水平标准，以质量监督督促标准升级，以标准升级促质量提升。（《标准“领跑者”企业申报表》见附件3）

（六）深入开展质量提升示范创建工作。继续抓好山东寿光建筑防水质量提升示范项目培育创建工作，总结示范经验，扩大示范效应。动员产业聚集区当地政府发挥主导作用，建立质量提升示范创建工作长效机制，将质量提升作为产业转型升级的总抓手。符合条件的企业向中国建筑防水协会提出创建建筑防水质量提升示范企业的申请，由协会向质检总局推荐申报，大力培育创建一批能够发挥引领作用的示范企业，形成一系列能够促进行业质量升级的管理制度、管理工具和技术革新。（《建筑防水行业质量提升示范企业申报表》见附件4）

（七）继续开展建筑防水行业质量提升万里行活动。质检总局支持中国质量万里行促进会和中国建筑防水协会联合开展建筑防水行业质量提升万里行活动，邀请行业及上下游单位、专业媒体参加，宣传质量提升工作成果，弘扬质量工匠精神，采取多种形式，扩大宣传效果，更好地发挥社会和媒体监督作用。

- 三、工作要求

（一）久久为功抓成效。建筑防水行业质量提升是一项系统工程，影响因素多，涉及环节多。各地要巩固近年来形成的良好工作局面，及时总结经验，持之以恒抓实抓好质量提升，切实加大质量监督与执法检查力度，防止违法违规现象反弹。

（二）责任落实抓实效。各部门要紧密结合实际，找出质量提升工作的薄弱环节，根据工作安排，保证措施落实到位，责任落实到人。

（三）因地制宜抓长效。各级质监部门要结合本地实际，积极加强与住建部门、行业协会的配合协作，建立起涵盖设计、招投标、生产、销售、防水构造、现场管理、施工、维护等全链条的监管服务工作机制。推动形成政府主导、部门联动、企业主体、社会共治的工作格局。

附件：1. 2017年抽查企业和产品范围、检测项目及区域依据

2. 2017年建筑防水卷材产品生产许可证获证企业专项

监督检查实施方案

3. 标准“领跑者”企业申报表

4. 建筑防水行业质量提升示范企业申报表

附件1

2017年抽查企业和产品范围、检测项目

及区域依据

- 一、建筑防水卷材

- 1．拟抽查企业范围

全国建筑防水卷材集中性生产区域：辽宁省、河北省、河南省、山东省、江苏省、浙江省、广东省。

- 2. 抽查产品范围

抽查产品范围为弹性体改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材。

对试制品、处理品、出口产品，不在抽样范围内。

- 3．检验依据

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》

GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB 12952-2011《聚氯乙烯防水卷材》

- 4．检验项目

质量提升检验项重点放在历年国抽不合格项目较集中的项目及产品及其重要的特征项目上。具体见表1。

表1 检验项目表

| 序号 | 抽样产品 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化、渗油性、接缝剥离强度、胎基材料 |
| 2 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类：拉伸性能、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化、热稳定性 |
|  |  | PY类：可溶物含量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、持粘性、渗油性、热老化 自粘沥青再剥离强度、胎基材料 |
| 3 | 预铺防水卷材 沥青类 | 可溶物含量、拉力、最大拉力时伸长率、钉杆撕裂强度、冲击性能、静态荷载、耐热性、低温柔性、渗油性、与后浇混凝土剥离强度（无处理、水泥粉污染表面、泥沙污染表面、热老化）、热老化、热稳定性、胎基材料 |
|  | 湿铺防水卷材 沥青类 | 可溶物含量、拉伸性能、撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性、渗油性、持粘性、卷材与卷材剥离强度、与水泥砂浆剥离强度（无处理、热老化）、热老化、热稳定性、胎基材料 |
|  | 预铺防水卷材 塑料类 | 拉力、膜断裂伸长率、钉杆撕裂强度、冲击性能、静态荷载、耐热性、低温弯折性、与后浇混凝土剥离强度（无处理、水泥粉污染表面、泥沙污染表面、热老化）、热老化、热稳定性 |
|  | 湿铺防水卷材 塑料类 | 拉伸性能、撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性、渗油性、持粘性、卷材与卷材剥离强度、与水泥砂浆剥离强度（无处理、热老化）、热老化、热稳定性 |
| 4 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 中间胎基上面树脂层厚度、拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗冲击强度、抗静态荷载、直角撕裂强度、梯形撕裂强度、接缝剥离强度、吸水率 |

- 二、建筑防水涂料

- 1．抽查企业范围

全国建筑防水涂料主要生产区域：辽宁省、河北省、湖北省、湖南省、河南省、山东省、江苏省、浙江省、广东省、上海市。

- 2. 抽查产品范围

抽查产品范围为聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料。

对试制品、处理品、出口产品，不在抽样范围内。

- 3．检验依据

JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》

GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》

GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》

JC/T 408-2005 《水乳型沥青防水涂料》

JC/T 864-2008 《聚合物乳液建筑防水涂料》

- 4.检验项目

质量提升检验项目重点放在历年国抽不合格项目较集中的项目及产品极重要直接涉及人体健康、使用安全的质量项目上。具体见表2、表3、表4、表5。

表2 聚氨酯防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB/T19250-2013或JC1066-2008 | GB/T19250-2013/6.26或JC1066-2008附录A |
| 2 | 苯 | GB/T19250-2013或JC1066-2008 | GB/T19250-2013/6.26或JC1066-2008附录B |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB/T19250-2013或JC1066-2008 | GB/T19250-2013/6.26或JC1066-2008附录B |
| 4 | 苯酚 | GB/T19250-2013或JC1066-2008 | GB/T19250-2013/6.26或JC1066-2008附录B |
| 5 | 蒽 | GB/T19250-2013或JC1066-2008 | GB/T19250-2013/6.26或JC1066-2008附录B |
| 6 | 萘 | GB/T19250-2013或JC1066-2008 | GB/T19250-2013/6.26或JC1066-2008附录B |
| 7 | 游离TDI | GB/T19250-2013或JC1066-2008 | GB/T19250-2013/6.26或JC1066-2008附录D |
| 8 | 拉伸强度 | GB/T 19250-2013 | GB/T 13477.9-2002 |
| 9 | 断裂伸长率 | GB/T 19250-2013 | GB/T 13477.13-2002 |
| 10 | 定伸时老化(加热老化) | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 |
| 11 | 热处理(拉伸强度保持率) | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 |
| 12 | 热处理(断裂伸长率) | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 |
| 13 | 热处理(低温弯折性) | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 |

表3 聚合物水泥防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC1066-2008 | JC1066-2008附录A |
| 2 | 氨 | JC1066-2008 | JC1066-2008 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC1066-2008 | JC1066-2008 |
| 4 | 拉伸强度(无处理) | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |
| 5 | 拉伸强度(加热处理保持率) | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |
| 6 | 断裂伸长率(无处理) | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |
| 7 | 断裂伸长率 (加热处理) | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |

表4 水乳型沥青防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 | JC1066-2008 | JC1066-2008 |
| 2 | 游离甲醛 | JC1066-2008 | GB18582-2008 |
| 3 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066-2008 | JC1066-2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 | JC1066-2008 |
| 5 | 固体含量 | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |
| 6 | 不透水性 | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |
| 7 | 低温柔度（标准条件） | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |

表5 聚合物乳液建筑防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 | JC1066-2008 | JC1066-2008 |
| 2 | 游离甲醛 | JC1066-2008 | GB18582-2008 |
| 3 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066-2008 | JC1066-2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 | JC1066-2008 |
| 5 | 固体含量 | JC/T 864-2008 | GB/T 16777-1997 |
| 6 | 低温柔性 | JC/T 864-2008 | JC/T 864-2008 |
| 7 | 不透水性 | JC/T 864-2008 | JC/T 864-2008 |

- 三、建筑密封胶

- 1．抽查企业范围

全国建筑密封胶主要生产区域：北京市、河南省、四川省、山东省、江苏省、浙江省、广东省、上海市。

- 2. 抽查产品范围

抽查产品范围为建筑用硅酮结构密封胶、中空玻璃用弹性密封胶、硅酮建筑密封胶。

对试制品、处理品、出口产品，不在抽样范围内。

- 3．检验依据

GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》

GB/T 29755-2013《中空玻璃用弹性密封胶》

GB/T 14683-2003 《硅酮建筑密封胶》

- 4. 检验项目

质量提升检验项目重点放在历年委托检测不合格项目较集中的项目及产品极重要的质量项目上。具体见表6、表7、表8 。

表6 建筑用硅酮结构密封胶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 ShoreA | GB 16776-2005 | GB/T 13477.6-2002 |
| 2 | 拉伸粘结性，23℃ | GB 16776-2005 | GB/T 13477.5-2002 |
| 3 | 拉伸粘结性，90℃ | GB 16776-2005 | GB/T 531-1999 |
| 4 | 拉伸粘结性，-30℃ | GB 16776-2005 | GB16776-2005 |
| 5 | 拉伸粘结性，浸水后 | GB 16776-2005 | GB16776-2005 |
| 6 | 拉伸粘结性，水-紫外线 | GB 16776-2005 | GB16776-2005 |
| 7 | 热老化 | GB 16776-2005 | GB16776-2005 |
| 8 | 表干时间 | GB 16776-2005 | GB/T134773.5-2002 |
| 9 | 下垂度 | GB 16776-2005 | GB/T134773.6-2002 |

表7 中空玻璃用弹性密封胶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性恢复率 | GB/T 29755-2013 | GB/T 13477.17-2002 |
| 2 | 拉伸粘结性 | GB/T 29755-2013 | GB/T 13477.8-2002 |
| 3 | 下垂度 | GB/T 29755-2013 | GB/T 13477.6-2002 |
| 4 | 表干时间 | GB/T 29755-2013 | GB/T 13477.5-2002 |

表8 硅酮建筑密封胶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸模量 | GB/T14683-2003 | GB/T 13477.8-2002 |
| 2 | 弹性恢复率 | GB/T14683-2003 | GB/T 13477.17-2002 |
| 3 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T14683-2003 | GB/T 13477.9-2002 |
| 4 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T14683-2003 | GB/T 13477.13-2002 |
| 5 | 表干时间 | GB/T14683-2003 | GB/T 13477.5-2002 |
| 6 | 下垂度 | GB/T14683-2003 | GB/T 13477.6-2002 |

附件2

2017年建筑防水卷材产品生产许可证

获证企业专项监督检查实施方案

建筑防水材料质量提升5年来，建筑防水产品质量明显提升，行业转型升级步伐明显加快，为巩固质量提升成果，继续深入推动建筑防水卷材产品质量提升工作，根据《2017年建筑防水产品质量提升专项行动方案》中“（三）对建筑防水产品生产许可获证企业开展专项监督检查”，制定了本实施方案，具体内容如下：

- 一、总体要求

（一）抽查范围。

在山东、辽宁、四川、河北、江苏、浙江、安徽、河南、湖北等9个建筑防水卷材产品重要产区选取不少于60家建筑防水卷材产品生产许可获证企业开展检查。

（二）抽查依据。

(X)XK08-005《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》；《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令第440号）；《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质检总局令第80号）；《工业产品生产许可证获证企业后续监管规定》（总局2011年第11号 公告）；相关抽查建筑防水卷材产品标准。

（三）抽查方式和检查人员。

抽查分为两部分：一是证后监管现场检查；二是产品质量监督抽查。

每组由质检总局或总局委派的专家1人、省许可办专家１人、防水协会1人、检验机构2人，共5人组成。

（四）现场监督检查。

检查组由省级质量技术监督部门、全国工业产品生产许可证审查中心、中国建筑防水协会、建筑防水卷材审查部、及有关单位专家组成，省级质量技术监督部门担任组长单位。

检查时间：2017年7月-2017年9月。

（五）产品抽样检验。

产品抽样检验采用跨区域的方式进行。具体如下：

1．国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心负责河北、辽宁、四川地区样品的采集、检测及数据汇总；并复查河北、辽宁、广东地区的2016年存在否决项和抽查产品存在不合格的企业；

2．国家装饰装修材料质量监督检验中心（山东）承担江苏、浙江、安徽地区样品的采集、检测及数据汇总；并复查江苏、浙江、安徽地区的2016年存在否决项和抽查产品存在不合格的企业；

3．国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）承担山东、湖北、河南地区样品的采集、检测及数据汇总；并复查山东、湖北地区的2016年存在否决项和抽查产品存在不合格的企业。

4.国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心作为组长单位，负责三组的数据汇总及分析报告、建议，中国建筑防水协会审核综合分析报告，并对后续监管工作提出建议。

产品抽样小组至少由2名检验机构抽查人员组成。

- 二、现场检查工作方案

(一)检查内容。

主要是对企业基本情况及在投料、生产、入库、销售四个生产经营环节进行抽样检查，重点是针对前两年抽查中出现不符合频次较高的必备生产设备配备、实验室检验测量设备配置、低标/非标产品生产、原材料和产品检测、技术文件管理及人员资格等方面，2016年抽查过程中存在否决项企业的整改情况。

一是基本情况检查。主要包括：检查营业执照与生产许可证证书相关内容的一致性情况（如单位名称、地址、营业范围，许可范围等）；检查企业实际生产情况与已取得的许可证范围的一致性情况（有无增减单元、增减产品规格、生产线是否增加或升级、生产地址变更、企业名称变更、住所名称变更等情况）。

二是许可证不符合项检查。主要包括：企业是否具有必备的满足生产、检验所需要的工作场所和设施，并维护完好；企业是否具有规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求，且正常使用；企业是否具有规定的检测设备，其性能和精度能满足标准要求，是否进行定期核查；企业是否有与实际生产相吻合的、合理的工艺流程图，关键工序、控制点等设置是否充分适宜；企业是否按规定对重要原材料进货检验、过程检验、出厂检验做出规定并编制检验规程，其内容完整正确；是否对每一关键工序、关键控制点等操作情况进行监控并如实保持记录；企业对不合格品的控制和处理情况是否满足要求；企业关键岗位技术操作专门人员是否有缺失；企业出厂检验是否按规定执行；企业是否存在系统性、区域性、严重性等问题。

三是投料、生产、入库、销售情况检查。主要包括：首先现场查看企业仓库，选取相关产品，优先选取非标、无标、低标、协议产品，查看其相应的生产、入库记录、原材料领用、配料记录、查阅其供货或销售合同；若有不一致或无相关资料证明等情况，逐条记录；其次巡查生产现场，并查阅近一年的生产记录，看其是否按规定组织生产，有无生产非标、低标产品现象，有无超范围生产现象；将生产、配料记录对应其生产工艺或配方规定，判断一致性情况；查阅原材料、半成品、产品检验记录，并现场查看检验人员检验产品的情况，从而判断是否按相关标准或企业自行制定的规定进行；查看检测内容是否完整；查阅不合格品的处理情况记录是否符合规定；查阅销售记录和入库记录，是否有超范围产品、低标、非标、无标产品入库和销售。

四是企标及技术文件情况。主要包括：查看企业制定的各类相关质量的技术文件是否符合相关标准、要求、政策规定；企标有无备案；工艺技术文件、产品标准和相关标准是否完整、现行有效，各岗位的同一文件是否内容一致，且与实际执行一致。

五是2016年检查问题整改情况。主要包括：一般不符合整改情况及效果核实；否决项整改情况及效果核实。

（二）检查方法。

通过查阅相关记录、结合现场查看、与各层次相关人员交流等多种方式，对照许可证细则的要求进行检查。

- 三、产品质量监督检验方案

（一）产品种类及执行标准。

产品种类及执行标准见表1。

表1  产品种类及执行标准

| 序号 | 产品名称 | 产品简称 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS防水卷材 | GB18242-2008 |
| 2 | 塑性体改性沥青防水卷材 | APP防水卷材 | GB18243-2008 |
| 3 | 预铺/湿铺防水卷材 | — | GB/T23457-2009 |
| 4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | — | GB23441-2009 |
| 5 | 高分子防水材料-片材 | — | GB/T18173.1-2012 |
| 6 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC防水卷材 | GB12952-2011 |

（二）企业规模划分。

根据建筑防水卷材产品行业的实际情况，生产企业规模以建筑防水卷材产品上年度总销售额为标准，划分为大、中、小型企业，具体见表2。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

（三）抽样方法、基数及数量。

在成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格或已进行销售余留的产品。所抽取的产品应在产品贮存期内，优先抽取近期生产的产品。产品均由被抽查企业无偿提供。原则上，每家企业抽取1种防水卷材。

抽查样品既可以是企业按标准生产的产品，也可以是现场检查发现的无标、非标、低标、超范围生产产品（只要是已动销的产品）。

对无合格证及任何标识的成堆产品（100㎡及以上），查询该批产品的生产任务单（或生产计划）、生产投料记录、入库记录、销售记录，核对数量、规格型号，如已有销售的，则按记录的产品名称、型号规格进行抽样；如无销售，则不抽取该样。

对有标识，但标识不完整的成堆样品（100㎡及以上），如果规格型号标识清楚，按标识的产品规格型号抽样，如果没有规格型号标识，则查询该批产品的生产任务单（或生产计划）、生产投料记录、入库记录、销售记录，核对数量、规格型号，如已有销售的，则按记录的产品名称、型号规格进行抽样；如无销售，则不抽取该样。

如果产品属于执行国家强制性标准要求的产品，规格型号标识清楚，但低于国家强制性标准要求，则仍按国家强制性标准相应规格最低要求进行抽样检测；如果产品执行推荐性标准，则按标识上的执行标准、规格型号进行抽样检测，但在检测报告中注明。

产品最少抽样基数不低于100㎡。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。按表3方法在抽取的该卷样品上顺纵向切取一定长度的试样，同时在该批产品中再随机抽取复验样品。样品应包装完好，由企业及时寄/送达相应检测机构。

表3  样品基数、裁样方法和数量

| 序号 | 产品 名称 | 组批方式 | 开卷后距外层卷头先切除 (m) | 样品数量 | 复验样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 同类型、同规格10000㎡为一批，不足10000㎡时亦作为一批 | 2.5 | 1.5m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样）（紧跟裁取） | 1m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品）（紧跟采取） |
| 2 | 塑性体改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |
| 3 | 预铺/湿铺防水卷材 |  | 1 | 3m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样）（紧跟裁取） |  |
| 4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | 1 | 2 m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样）（紧跟裁取） |  |
| 5 | 聚氯乙烯防水卷材 |  | 0.5 | 1.5m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样）（紧跟裁取） | 0.5m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品）（紧跟采取） |
| 6 | 高分子防水材料-片材 | 以同品种、同规格的5000㎡片材（如日产量超过8000 ㎡则以8000㎡）为一批 | 0.3 | 1m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样）（紧跟裁取） | 另取两卷，分别切取0.5m全幅试样各两块，作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品）（紧跟采取） |

（四）样品处置。

卷材样品在裁好时应及时对该样品进行标识：样品名称、规格型号、纵横向及检测试样（或单项复验样）。样品宜采用硬质芯卷取包装。检测样和单项复验样包装在一起，用封样单封存样品，由抽样人在封样单和样品包装上骑缝签名，标明“检测样、单项复验样”，备用样和备用样复验样包装在一起，也进行标注。还可采取其他附加的防拆封措施。样品注意做好防护，邮寄至检验机构或检验机构自行带回。检验机构在收到样品时要进行核对并检查封样单完好情况。

（五）抽样单。

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。如销售额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对无合格证的或执行企标的抽样产品还应带回相关的产品名称、规格型号、销售、企标等证明材料。

抽样单中产品的技术资料信息应根据该产品的合格证明或其它证明材料填写。

抽样单应有抽样人员签字和受检企业负责人的签字及企业公章。

（六）检验项目。

检验项目见表4。

表4  检验项目

| 序号 | 抽样产品 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、低温柔性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度 |
| 2 | 塑性体改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、低温柔性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度 |
| 序号 | 抽样产品 | 检测项目 |
| 3 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类：拉伸性能、钉杆撕裂强度、低温柔性、剥离强度、钉杆水密性、持粘性、热老化、热稳定性 |
|  |  | PY类：可溶物含量、拉伸性能、低温柔性、剥离强度、钉杆水密性、持粘性、自粘沥青再剥离强度、热老化 |
| 4 | 预铺防水卷材 | 可溶物含量、拉伸性能、低温柔性、低温弯折性、与后浇混凝土剥离强度、热老化、热稳定性 |
| 5 | 湿铺防水卷材 沥青类 | 可溶物含量、拉力、最大拉力时的伸长率、低温柔性、持粘性、卷材与卷材剥离强度、与水泥砂浆剥离强度（无处理）、热老化、热稳定性 |
|  | 湿铺防水卷材 塑料类 | 拉伸性能、撕裂强度、低温柔性、持粘性、不透水性、卷材与卷材剥离强度、与水泥砂浆剥离强度（无处理）、热老化、热稳定性 |
| 6 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、接缝剥离强度、直角撕裂强度、梯形撕裂强度、吸水率 |
| 7 | 高分子防水材料-片材 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化、耐碱性、复合强度 |

注：需对沥青类有胎产品进行胎基判别。

（七）检验中应注意的问题。

一是检验机构对检验后样品（特别是不合格样品），除破坏性试件外均需进行保留，至企业收到报告六个月后才能进行处理。

二是弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、预铺防水卷材（PY类）、湿铺防水卷材（沥青基聚酯胎防水卷材）、自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎基）必须正确判别使用的胎基，若与标准规定不相符，则检验结论为不合格。

三是在弹性体改性沥青防水材料、塑性体改性沥青防水卷材进行拉力和延伸率检测时，优先采用引伸计法，标距间距(180±2)mm。仲裁检验时亦采用引伸计法。

四是湿铺防水卷材（P类产品）、聚乙烯丙纶复合防水卷材（FS2）拉伸性能优先采用120mm夹持距离。若试件拉伸至设备极限(如＞600%)而不能断裂时，可采用50mm夹持距离重新试验。

五是抽查中对发现上述产品未取得工业产品生产许可证的情况，在抽样单上应予以记录，且仍可抽取样品。

（八）判定原则。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；否则为不合格。

（九）异议处理、复检。

对判定不合格产品进行处理时，按以下方式进行：

一是核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

二是需对不合格项目复检时，采用复验样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

- 四、组织实施

（一）中国建筑防水协会会同有关省级质量技术监督（市场监督管理）部门和技术机构制定本次专项监督检查方案，负责监督检查的协调和技术支持工作，并于2017年11月30日前向质检总局提交专项监督检查报告。

（二）本次专项监督检查由当地省级质量技术监督（市场监督管理）部门、全国工业产品生产许可证审查中心、中国建筑防水协会、建筑防水卷材审查部、及有关单位专家组成联合检查组，省级质量技术监督部门担任组长单位。

- 五、有关工作要求

（一）中国建筑防水协会、各相关省级质量技术监督部门要高度重视本次监督检查工作，紧密配合。中国建筑防水协会制定的方案和具体安排要与相关省级质量技术监督部门沟通一致，在监督检查工作中发挥好技术和行业支撑作用；相关省级质量技术监督部门要安排专人负责，协调组织好本行政区域质监部门，履行好组长职责，做好有关证后监督管理和行政执法工作。

（二）有关生产许可证获证企业要提高认识，配合好本次专项监督检查工作，根据检查组的意见积极整改提高。

（三）对于在监督检查中发现不合格的企业，由当地质量技术（市场监督管理）监督部门责令其限期整改；对拒不整改或整改复查仍不合格的企业，当地省级质量技术监督部门依法撤销其生产许可证。

（四）任何单位和个人不得以本次专项监督检查名义向企业和检验机构收取任何费用。

中国建筑防水协会联系人：尚华胜，电话：010-88415076，传真：88415062，电子邮箱：shanghuasheng@cnwb.net；质检总局联系人：秦树桐，电话010-82262225，传真：82260329，电子邮箱：qinst@aqsiq.gov.cn。

附件3

标准“领跑者”企业申报表

| 基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |
| E-mail |  |  | 申请日期 |  |
| 标准信息 |  |  |  |  |
| 标准名称 |  |  |  |  |
| 标准指标 | 对标指标 | 提升比例 |  | 对标标准名称 |

填写说明：

1. 标准指标应为型式检验全项；

2. 对标标准应为国标或行标。

申报条件：

1. 企业必须参加企业标准自我声明公开；

2. 必须两年内国抽没有不合格记录。

申请程序：

符合条件的企业向中国建筑防水协会提交《标准“领跑者”申报表》；由协会组织专家进行评审；协会将通过评审的企业及企业执行标准的信息向社会公示，并向质检总局推荐，由质检总局授予标准“领跑者”称号。

附件4

建筑防水行业质量提升示范企业申报表

| 基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |
| E-mail |  | 申请日期 |  |  |
| 申报质量提升项目方案 |  |  |  |  |

填写说明：

1. 方案要有明确的时间节点，质量提升目标和预期成效要明确，可衡量；

2. 示范项目选题要与行业发展趋势和企业的实际相结合，质量提升的经验要能在行业中推广，有借鉴价值。

申报条件：

1. 近两年内国抽和省抽，没有不合格记录；

2. 获得建筑防水行业信用评价AAA级，且在有效期内。

申请程序：

符合条件的企业向中国建筑防水协会提出创建建筑防水质量提升示范企业的申请，并提交《建筑防水行业质量提升示范企业申报表》；由协会向质检总局推荐申报，由质检总局组织专家进行评审；通过评审的企业由中国建筑防水协会授予“建筑防水行业质量提升示范企业”称号。

抄送：各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局（市场

监督管理部门）。

本局：标准委，执法司。

质检总局办公厅                            2017年6月23日印发