附件1

2023年度交通运输行业产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数(袋) | 抽样 样本数(组) | 按标准JT/T 280－2022或 JT/T 280－2004判定 |  |  | 按实施细则注判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （组） | 不合格 样本数 （组） | 不合格项 |  |  |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 天津市津蓟高速公路天津站外迁工程2标段仓库 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 天津市津蓟高速公路天津站外迁工程2标段仓库 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 营口路腾交通设施有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省离隰高速公路龙神殿停车区 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 保定亿路达交通设施有限公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线安公段第5标段库房 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 金熹科技发展有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线安公段第4标段库房 | 140 | 14 | 14 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 上海市沿江通道越江隧道2标库房 | 16 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 广东添虹交通工程有限公司 | 安徽省来六高速公路来安北收费站料场 | 360 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南昌市华鑫道路设施工程有限公司 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 江西省吉康高速公路JKJT1标料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 安徽智路交通建设有限公司 | 江西省吉康高速公路JT3标拌合站 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 湖北省武阳高速公路黄石段WYHSJA-1标段库房 | 260 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 湖南省白新高速公路1标料场 | 120 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 四川新灵鑫交通工程有限公司 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 四川省宜威高速公路库房 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 四川省内大高速公路主线K5天桥处 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 青海省黄茫高速公路茫崖市涂料库房 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 青海省黄茫高速公路茫崖市涂料库房 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 湖北交投建设集团有限公司 | 青海省黄茫高速公路K137处 | 600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 湖北交投建设集团有限公司 | 青海省黄茫高速公路K137处 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 保定亿路达交通设施有限公司 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 青海省二级公路茶察K18综合场站 | 15 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 宁夏兴卓交通建设工程有限公司 | 宁夏致信科技有限公司 | 宁夏回族自治区S50海平（宁甘界）公路西安镇 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东骏驰交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 天津市津沧高速公路改造工程涂料库房 | 28 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山东骏驰交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 天津市津沧高速公路改造工程涂料库房 | 28 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山东环路交通科技有限公司 | 中海外交通建设有限公司 | 河北省G228滨海公路沧州段一标段库房 | 11 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山东中启交通设施有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省G228滨海公路沧州段二标段库房 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 河北省承德市半虎线（S244）二道河子至黑山嘴段修复养护（大修）工程项目部库房 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 河北省承德市半虎线（S244）二道河子至黑山嘴段修复养护（大修）工程项目部库房 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 石家庄辰泰交通设施有限公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省石家庄市省道S334白庄至古月公路新赵线至国道G107段路面修复养护（大修）工程项目部库房 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 石家庄辰泰交通设施有限公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省石家庄市省道S334白庄至古月公路新赵线至国道G107段路面修复养护（大修）工程项目部库房 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 保定亿路达交通设施有限公司 | 河北辛通路桥建设有限责任公司 | 河北省辛集市国道黄山线（G307）南张村至晋州界部分路段路面修复养护工程K236+300处 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山东中启交通设施有限公司 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 河北省邢台市邢衡高速连接线（S342N）前刘村至吴岳段修复养护（大中修结合）工程K7+000处 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山东中启交通设施有限公司 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 河北省邢台市邢衡高速连接线（S342N）前刘村至吴岳段修复养护（大中修结合）工程K7+000处 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 保定亿路达交通设施有限公司 | 河北道达建设工程有限公司 | 河北省京港线（G107）清水河村至南关段修复养护（大中修结合）工程清水河道班 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 浙江天诚交通科技股份有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程B合同段项目部库房 | 19 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 浙江欧路德交通科技有限公司 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 四川省久马高速公路K184处 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
| 注： - JT/T 280-2022《路面标线涂料》； - JT/T 280-2004《路面标线涂料》； - 《热熔型路面标线涂料产品质量行业监督抽查实施细则》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |