丹东市塑料型材产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于丹东市塑料型材产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、丹东市内县级及以上市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 403 | 403.1 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 塑料型材 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 |

2.2产品种类

型材按颜色及工艺、壁厚、落锤冲击、老化时间分类

2.2.1颜色及工艺分类

颜色及工艺分类见表2

表2颜色及工艺分类

| 代号 | BT | FM | GJ | TZ | FBT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 白色通体 | 覆膜 | 共挤 | 涂装 | 非白色通体 |
| 注：具有白色装饰面的型材按工艺分类 |  |  |  |  |  |

2.2.2主型材的壁厚分类

主型材的壁厚分类见表3

表3主型材的壁厚分类

| 类别 | A类 | B类 |
| --- | --- | --- |
| 可视面 | ≥2.8 | ≥2.5 |
| 非可视面 | ≥2.5 | ≥2.2 |

2.2.3主型材的落锤冲击分级

主型材的壁厚分级见表4

表4主型材的落锤冲击分级

| 级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 落锤质量/g | 1000 |  |  |
| 落锤高度/mm | 1000 | 1500 |  |
| 温度/℃ | -10 |  | -20 |
| 注：在特定的气候条件（如最冷月平均温度低于-10℃）下，要充分考虑到型材的脆性破坏，建议在设计中选择Ⅱ或Ⅲ级 |  |  |  |

2.2.4老化时间分类

老化时间分类见表5

表5老化时间分类

| 级别 | M类（内门、窗用） | S级（外门、窗用） |
| --- | --- | --- |
| 老化时间/h | 4000 | 6000 |

2.3术语和定义

本细则中所使用的术语和定义同相关引用标准。

3企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 8814-2017   门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材

QB/T 2976-2008门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）彩色型材

相关的法律法规、部门规章和规范

经公示现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一牌号、同一型号规格、同一批次的产品。抽取 样品应是具有加强筋之间的距离大于15 mm的平面的主型材 。

5.2抽样方法基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验 合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品 。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生 。

每批次产品抽取样品1m*24根，其中1m*12根作为检验样品，1m*12根作为备用样品。

5.3样品处置

截取的样品应包装好，防止样品表面出现损伤。抽取并签封好的 样品必须保存在室温的环境中。运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。

检验样品和备用样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，高度不宜超过1.5 m，避免阳光直射。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息 ，特别是应记录所抽样品的老化时间分类、主型材落锤冲击分类和主 型材壁厚分类。同时记录被抽查企业上一年度生产的塑料型材产品 销售总额，以万元计;若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销 售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数(规格型号 、老化时间分类 、落锤冲击分类、主型材壁厚分类)和抽查产品的图纸 等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5 其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

5.6样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.7抽样时应注意的问题

5.7.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.7.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内同一规格型号的该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。（专项抽查除外）

6检验要求

6.1检验项目及依据方法

检验项目及依据方法见表6。

表6门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）彩色型材检验项目、依据方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2976-2008《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）彩色型材》 | QB/T 2976-2008 |
| 2 | 尺寸和偏差 |  | QB/T 2976-2008 |
| 3 | 主型材的质量 |  | QB/T 2976-2008 |
| 4 | 加热后尺寸变化率 |  | QB/T 2976-2008 |
| 5 | 彩色主型材的落锤冲击 |  | QB/T 2976-2008 |
| 6 | 150℃加热后状态 |  | QB/T 2976-2008 |
| 7 | 热稳定性 |  | QB/T 2976-2008 |
| 8 | 维卡软化温度 |  | GB/T 1633-2000 |
| 9 | 主型材的弯曲弹性模量 |  | GB/T 9341-2008 |
| 10 | 装饰层与型材的剥离强度或附着力 |  | QB/T 2976-2008 |
| 11 | 简支梁冲击 |  | QB/T 2976-2008 |

表7门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U型材）检验项目、依据方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主型材的壁厚 | GB/T 8814-2017《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U型材）》 | GB/T 8814-2017 |
| 2 | 外观 |  | GB/T 8814-2017 |
| 3 | 尺寸和偏差 |  | GB/T 8814-2017 |
| 4 | 直线偏差 |  | GB/T 8814-2017 |
| 5 | 主型材的质量 |  | GB/T 8814-2017 |
| 6 | 加热后尺寸变化率 |  | GB/T 8814-2017 |
| 7 | 加热后状态 |  | GB/T 8814-2017 |
| 8 | 落锤冲击 |  | GB/T 8814-2017 |
| 9 | 维卡软化温度 |  | GB/T 1633-2000 |
| 10 | 拉伸屈服应力及拉伸断裂应变 |  | GB/T 1040.2-2006 |
| 11 | 弯曲弹性模量 |  | GB/T 9341-2008 |
| 12 | FM型材覆膜层与基材的剥离强度 |  | GB/T 8814-2017 |
| 13 | 有害物质限量 |  | GB/T 33284-2016 |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。