# 2023年天津市北辰区钢筋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋：选取的某一捆/垛中随机抽取5根/盘钢筋，截取长度为2400mm的钢筋（对于盘卷型式的钢筋，需在距头或尾至少2000mm处截取），再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

预应力混凝土用钢棒：选取的某一垛中随机抽取3盘产品，每盘截取2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的3支样品为检验样品，标记b的3支样品为备用样品。

2 检验依据

表1 热轧光圆钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S） | GB/T 4336-2016 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 28900-2012 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 28900-2012 |
| 4 | 表面质量 | GB/T 1499.1-2017 |
| 5 | 重量偏差 | GB/T 1499.1-2017 |
| 6 | 尺寸（直径允许偏差、不圆度） | GB/T 1499.1-2017 |

表2 热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S） | GB/T 4336-2016 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 28900-2012 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 28900-2012 |
| 4 | 表面质量 | GB/T 1499.2-2018 |
| 5 | 重量偏差 | GB/T 1499.2-2018 |
| 6 | 尺寸（内径允许偏差、横肋高允许偏差、纵肋高、间距允许偏差） | GB/T 1499.2-2018 |

表3 冷轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 13788-2017 |
| 2 | 尺寸（横肋间距允许偏差） | GB/T 13788-2017 |
| 3 | 重量偏差 | GB/T 13788-2017 |
| 4 | 拉伸试验 | GB/T 21839-2019 GB/T 28900-2012 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 28900-2012 |
| 注：根据实际产品类别和型号对应的标准要求项目进行检测 |  |  |

表4 预应力混凝土用钢棒检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规定塑性延伸强度 | GB/T 21839-2019 |
| 2 | 抗拉强度 | GB/T 21839-2019 |
| 3 | 断后伸长率 | GB/T 21839-2019 |
| 4 | 最大力总伸长率 | GB/T 21839-2019 |
| 5 | 弯曲性能 | GB/T 21839-2019 |
| 6 | 冲击性能 | GB/T 229-2020 |
| 注：根据实际产品类别和型号对应的标准要求项目进行检测 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定原则

3.1依据标准

GB/T 1499.1-2017	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2-2018	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 13788-2017	冷轧带肋钢筋

GB/T 5223.3-2017	预应力混凝土用钢棒

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。