# 2023年天津市北辰区农膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

随机抽取三卷薄膜，检查三卷的卷曲缺陷和宽度错位，并在抽样单上作详细记录。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

地膜：2卷为检验样品，1卷为备用样品。

棚膜：抽样人员将抽取到的三卷薄膜去掉外层十米后，每卷取四米（共三块），将三块薄膜按编号 1、2、3 号标明，其中 1、2 号薄膜签封标明为检验样品，3 号薄膜签封标明为备用样品。

2 检验依据

表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度和厚度偏差 | GB/T 6672-2001 GB 13735-2017 |
| 2 | 宽度极限偏差 | GB/T 6673-2001 GB 13735-2017 |
| 3 | 净质量偏差 | GB 13735-2017 |
| 4 | 拉伸负荷 | GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 直角撕裂负荷 | QB/T 1130-1991 |

表2 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4455-2019 |
| 2 | 宽度极限偏差 | GB/T 4455-2019 GB/T 6673-2001 |
| 3 | 厚度极限偏差及厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 GB/T 6672-2001 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 直接撕裂强度 | QB/T 1130-1991 |
| 7 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 8 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 9 | 初滴时间及 | GB/T 4455-2019 |
| 10 | 流滴失效时间 | GB/T 4455-2019 |
| 注：根据实际产品类别和型号对应的标准要求项目进行检测 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。