# 2023年天津市北辰区食品包装用塑料片材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表1抽样数量

| 序号 | 产品 |  | 抽样数量(已包括备用（复检）样品) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装用 片材 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 3卷，每卷去掉2层后，每卷取1.5㎡样品（检样1.5㎡×2，备样1.5㎡） |
|  |  | 聚丙烯（PP）挤出片材 |  |
|  |  | 食品接触用特定片材 |  |
|  |  | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 |  |
| 备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |
| 2 检验依据 |  |  |  |

| 序号 |  | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP片材 | 拉伸屈服强度(限2471) | GB/T1040.3-2006 |
| 2 |  | 纵向尺寸变化率(限2471) | QB/T2471-2000 |
| 3 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 拉伸强度 | GB/T1040.3-2006 |
| 4 |  | 断裂伸长率 | GB/T1040.3-2006 |
| 5 |  | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 6 |  | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 7 |  | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 8 |  | 重金属（以Pb计）/4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 9 |  | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 10 |  | 最大残留量（丁二烯） （限PS材质） | GB 31604.12-2016 |
| 11 |  | 最大残留量（乙苯、苯乙烯） （限PS材质） | GB 31604.16-2016 |
| 12 |  | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB4806.7-2016 |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2.其余其他材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3. 流通领域总迁移量条件：片材总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，40℃，10d）。（用95%乙醇代替植物油）。 4. 标签标识适用于流通领域产品。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB/T 15267-1994  食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 16719-2008  双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

QB/T 2471-2000   聚丙烯(PP)挤出片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。