# 2023年天津市北辰区食品包装用塑料工具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表1      抽样数量

| 序 号 | 产品 单元 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用工具 | 塑料菜板 | 检样4个，备样2个 |
| 2 |  | 塑料一次性 餐饮具 | 50个×2 |
| 3 |  | 饮用吸管 | 100个×2 |
| 4 |  | 食品接触用特定工具及塑料件 | 50个×2 |
| 5 |  | 密胺塑料餐具 | 10个×2 |
| 6 |  | 可重复使用塑料餐饮具 | 50个×2 |
| 备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB31604.7-2016 |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB4806.7-2016 |
| 1、所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2、 流通领域总迁移量条件：塑料菜板（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；密胺塑料餐具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；饮用吸管总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇，70℃、2h）；塑料一次性餐饮具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；食品接触用特定工具及塑料件总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。可重复使用塑料餐饮具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 3、标签标识适用于流通领域产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

QB/T 1870-2015  塑料菜板

QB/T 1999-1994   密胺塑料餐具

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。