# 2023年天津市北辰区食品包装用塑料容器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表1    抽样数量

| 序号 | 产品 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 60个（各配同样数量的盖） （检样40个，备样20个） |
| 2 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 10个（配同样数量的盖）（检样6个，备样4个） |
| 3 | 聚烯烃注塑包装桶 | 20个（检样15个，备样5个） |
| 4 | 塑料防盗瓶盖、食品接触用特定塑料瓶盖 | 100个（检样70个，备样30个） |
| 5 | 食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）； V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 6 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）； V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 7 | 塑料饮水口杯、塑料保鲜盒和 婴幼儿用塑料奶瓶 | 6个（检样4个，备样2个） |

注：采用企业标准的同类产品参照执行，容量4升以上的产品抽取数量为30个，检样20个，备样10个。对特殊形状的容器，可根据实际情况参照本表及相关规定确定抽样数量。（产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整）

2 检验依据

表2  聚酯(PET)无汽饮料瓶

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) | GB 31604.41-2016 |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |

表3 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移量（双酚A） | GB31604.10-2016 |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |

表4  聚烯烃注塑包装桶

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |

表5  塑料防盗瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |

表6 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) | GB31604.41-2016 |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3.执行企业标准的产品，依据企业标准规定的包装材料成型品卫生标准进行检验，PET材质产品特定迁移量只做特定迁移量(以锑计) |  |  |

表7 食品接触用特定塑料瓶盖、食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 最大残留量（丁二烯）（限PS材质） | GB 31604.12-2016 |
| 8 | 最大残留量（乙苯、苯乙烯）（限PS材质） | GB 31604.16-2016 |
| 9 | 特定迁移量（双酚A）（限PC材质） | GB 31604.10-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |

表8 塑料保鲜盒、塑料饮水口杯和婴幼儿用塑料奶瓶

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/ 4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) （限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 特定迁移量（双酚A） （限PC材质） | GB 31604.10-2016 |
| 8 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB4806.7-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3. 流通领域总迁移量条件：塑料保鲜盒（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；塑料饮水杯（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇，70℃，2h）；婴幼儿用塑料容器总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（50%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 4. 标签标识适用于流通领域产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

GB/T32094-2015   塑料保鲜盒

BB/T 0025-2004   30/25mm塑料防盗瓶盖

BB/T 0060-2012  包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 2357-1998  聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB/T 2460-1999  聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2818-2006  聚烯烃注塑包装桶

QB/T 4049-2021   塑料饮水口杯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。