# 2023年天津市北辰区食品包装用塑料膜、袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表 1  抽样数量

| 序号 | 产品品种 |  |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检验样品2.5m2×4，备用样品2.5m2×2） |
| 2 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |  |  |  |
| 3 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |  |  |  |
| 4 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  |  |  |
| 5 | 包装用镀铝薄膜 |  |  |  |
| 6 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 |  | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检验样品2.5 m2×4，备用样品2.5 m2×2）。 |
|  |  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm）。 |
| 7 | 榨菜包装用复合膜、袋 |  | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检验样品2.5 m2×4，备用样品2.5 m2 ×2）。 |
|  |  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm）。 |
| 8 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |  | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检验样品2.5 m2×4，备用样品2.5 m2×2）。 |
|  |  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm）。 |
| 9 | 液体食品无菌包装用复合袋 |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm）。 |
| 序号 | 产品品种 |  |  | 抽样数量 |
| 10 | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 |  | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检验样品2.5 m2×4，备用样品2.5 m2×2）。 |
|  |  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm）。 |
| 11 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |  | 膜 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检验样品2.5 m2×4，备用样品2.5 m2×2）。 |
|  |  |  | 袋 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm）。 |
| 12 | 聚乙烯自粘保鲜膜 |  |  | 1、生产领域：在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2（检验样品2.5 m2×4，备用样品2.5 m2×2） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3卷，（检验样品2卷，备用样品1卷） |
| 13 | 商品零售包装袋 |  |  | 1、生产领域：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3包，（检验样品2包，备用样品1包） |
| 14 | 夹链自封袋 |  |  | 1、生产领域：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3包，（检验样品2包，备用样品1包） |
| 15 | 食品接触用特定非复合膜、袋或食品接触用特定复合膜、袋 | 膜 |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检验样品2.5m2×4，备用样品2.5m2×2） |
|  |  | 袋 |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检验样品80个，备用样品40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB31604.7-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |

表3 包装用双向拉伸聚酯薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) | GB 31604.41-2016 |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |

表4  双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |

表5  包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-2021 |
| 2 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 GB/T1038.1-2022 |
| 3 | 感官 | GB 9683-1988 |
| 4 | 甲苯二胺 | GB31604.23-2016 |
| 5 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB31604.8-2021 |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | GB31604.8-2021 |
| 7 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB31604.8-2021 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB31604.9-2016 |
| 10 | 溶剂残留总量 | GB/T10004-2008中6.6.17 |
| 11 | 苯类溶剂残留量 | GB/T10004-2008中6.6.17 |
| 备注 | 苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |

表6  液体食品包装用塑料复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 甲苯二胺 | SS膜和WSS膜 | GB31604.23-2016 |
| 3 | 蒸发残渣（4％乙酸）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB31604.8-2021 |
|  |  | WSLZ膜 | GB31604.8-2021 |
| 4 | 蒸发残渣（正己烷）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB31604.8-2021 |
|  |  | WSLZ膜 | GB31604.8-2021 |
| 5 | 蒸发残（65%乙醇）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB31604.8-2021 |
|  |  | WSLZ膜 | GB31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量（水） | SS膜和WSS膜 | GB31604.2-2016 |
|  |  | WSLZ膜 | GB31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | SS膜和WSS膜 | GB31604.9-2016 |
|  |  | WSLZ膜 | GB31604.9-2016 |
| 8 | 脱色试验 | WSLZ膜 | GB31604.7-2016 |
| 9 | 溶剂残留量总量 |  | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 10 | 苯类溶剂残留量 |  | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 2.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |

表7  双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB9683-1988 |
| 2 | 甲苯二胺 | GB31604.23-2016 |
| 3 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB31604.8-2021 |
| 4 | 蒸发残渣（正己烷） | GB31604.8-2021 |
| 5 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB31604.8-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB31604.9-2016 |
| 8 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 9 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |

表8 榨菜包装用复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 GB/T1038.1-2022 |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-2021 |
| 3 | 感官 | GB9683-1988 |
| 4 | 甲苯二胺 | GB31604.23-2016 |
| 5 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB31604.8-2021 |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | GB31604.8-2021 |
| 7 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB31604.8-2021 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB31604.9-2016 |
| 10 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 11 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |

表9 液体食品无菌包装用复合袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过率 | GB/T 1038-2000 GB/T1038.1-2022 |
| 2 | 卫生指标 | GB31604.2-2016/GB31604.7-2016/ GB31604.8-2021/GB31604.9-2016/ GB9683-1988/GB31604.23-2016 |
| 3 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 4 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 备注：1.内衬材料卫生指标应符合GB 4806.7；复合塑料膜卫生指标应符合GB 9683-1988；口盖材料应符合GB 4806.7；塑料与铝箔复合膜卫生指标应符合GB 9683-1988。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |

表10包装用聚乙烯吹塑薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |

表11  聚乙烯自粘保鲜膜

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 最大残留量（氯乙烯）（限PVC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 7 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB4806.7-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3.流通领域总迁移量条件：保鲜膜总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 4. 标签标识适用于流通领域产品。 |  |  |

表12 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫生性能 | GB4806.7-2016/ GB31604.2-2016/ GB31604.8-2021/GB31604.9-2016/ GB31604.7-2016/GB31604.23-2016/ GB9683-1988 |
|  |  | GB4806.8-2016 GB4806.8-2022 |
| 2 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB4806.7-2016 |
| 备注：1.直接接触食品用聚乙烯塑料购物袋和淀粉基塑料购物袋应符合GB4806.7-2016，不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测； 2.直接接触食品用聚丙烯塑料购物袋应符合GB4806.7-2016，不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测； 3.直接接触食品用复合塑料购物袋应符合GB9683-1988。 4.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 5.流通领域总迁移量条件：商品零售包装袋总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 6. 标签标识适用于流通领域产品。 |  |  |

表13  包装用镀铝薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-2021 |
| 2 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 GB/T1038.1-2022 |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 8 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |

表14 食品接触特定非复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |

表15 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过量 | GB/T1038-2000或GB/T1038.1-2022 GB/T19789-2005 |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-2021 |
| 3 | 卫生性能 | GB31604.2-2016/GB31604.7-2016/ GB31604.8-2021/GB31604.9-2016/GB31604.23-2016/GB9683-1988 |
| 4 | 溶剂残留量总量 | GB/T10004-2008中6.6.17 |
| 5 | 苯类溶剂残留量 | GB/T10004-2008中6.6.17 |
| 备注：所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |

表16  食品接触用特定复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫生指标 | GB9683-1988/GB31604.2-2016/GB31604.7-2016/GB31604.8-2021/GB31604.9-2016/GB31604.23-2016等 |
| 2 | 溶剂残留量总量 | GB/T10004-2008中6.6.17 |
| 3 | 苯类溶剂残留量 | GB/T10004-2008中6.6.17 |
| 备注：1.溶剂残留量仅对复合食品包装膜、袋有要求。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 3.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 4.表中所有材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。 |  |  |

表17 夹链自封袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016/GB 9683-1988 |
| 2 | 总迁移量/蒸发残渣 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB4806.7-2016 |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2.流通领域总迁移量条件：夹链自封袋（非复合袋）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 3. 标签标识适用于流通领域产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016  食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品（适用于2023年6月30日前生产的产品）

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品（适用于2023年6月30日及以后生产的产品）

GB9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T10457-1989  聚乙烯自粘保鲜膜 （适用于2022年5月1日前生产的产品）

GB/T10457-2021  食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 （适用于2022年5月1日及以后生产的产品）

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T20218-2021  双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

QB/T1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

BB/T 0014-2011夹链自封袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。